Рекомендации к применению и дозировке базальтовой фибры (БФ)
	Применяемость базальтовой фибры

	Виды работ
	Длина волокна

	
	3 мм
	6 мм
	12 мм
	18, 24, 30 мм

	Пено- и газобетон неавтоклавный
	
	+
	+
	+

	Сухие строительные смеси, шукатурка 
	+
	+
	
	

	Ремонтные составы на основе бетона, гипса
	
	+
	+
	

	Стяжка H = 30-50 мм
	
	+
	+
	

	Бетонный пол H = 50-300 мм
	
	
	+
	+

	ЖБИ изделия 
	
	
	+
	+

	Декоративный бетон
	
	+
	+
	

	Малые архитектурные формы
	+
	+
	
	

	Керамзит бетон
	
	+
	
	

	Тротуарная плитка
	
	+
	+
	

	Древесно-цементные (арболитовые) блоки или плиты
	
	
	+
	

	Фасадная облицовочная плитка
	
	
	+
	


• Базальтовая фибра 18-30 мм –   (резка волокна длиной 18, 24 и 30 мм)  для особо тяжелых и тяжелых бетонов изготовляемых с применением крупного и среднего заполнителя (песков, гравия, щебня) применяемых для гидротехнических сооружений, дорожном покрытие, мостостроение. Как микроармирующий компонент для жестких и сверхжестких  бетонов.   

• Базальтовая фибра 12 мм – (резка волокна длиной 12 мм) для плит перекрытия, пено- и газобетонов неавтоклавных, наливных бетонных полов, гидротехнических сооружений, фундаментной и свайной продукции и других тяжелых и легких бетонов.

• Базальтовая фибра 6 мм - (резка волокна длиной 6 мм)  для применения в цементно-песчаных (кладочных, штукатурных, затирочных, монтажно-ремонтных и др.) растворах и сухих смесях на основе цемента, в пенобетонах для улучшения геометрической формы.

                  Способы перемешивания:

БФ способна перемешиваться в любом типе смесителей (гравитационного или принудительного действия).

БФ может добавляться как в готовую бетонную смесь, так при сухом перемешивании.

БФ может добавляться в бетонную смесь, транспортируемую бетоновозами (автомиксер).

Подача бетононасосом смеси, содержащей БФ, не составляет труда.

            Дозировка:

ПЕНО- и ГАЗОБЕТОН НЕАВТОКЛАВНЫЙ

· Базальтовая фибра 6 мм дозировка 0,6 кг на 1 м3 – улучшение геометричекой формы изделия;

· Базальтовая фибра 12 мм дозировка 0,9 кг на 1 м3 – улучшение геометричекой формы изделия и повышение прочности;

Базальтовая фибра 18-30 мм дозировка 0,9 кг на 1 м3 – улучшение геометричекой формы изделия и повышение прочности и повышение адгезионной способности к наносимому материалу (при оштукатуривании стен);

ТОВАРНЫЙ БЕТОН, ЖБИ ИЗДЕЛИЯ, БЕТОНЫЕ ПОЛЫ СТЯЖКИ И Т.Д.

· Базальтовая фибра 6 мм и Базальтовая фибра 12 мм дозировка 0,6 кг на 1 м3 при толщине слоя не более 50 мм - снижение трещинообразования на ранних стадиях созревания бетонной смеси, объемное микроармирование;

· Базальтовая фибра 12 мм и Базальтовая фибра 18-30 мм дозировка 0,9 кг на 1 м3  –  при толщине слоя от 50 мм и больше - снижение трещинообразования на ранних стадиях созревания смеси и повышение марочной прочности и прочности на изгиб;                                     

1. Если бетон для работы готовится на предприятии по изготовлению сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий, то сухие компоненты смеси смешивается в технологическом порядке, предусмотренном рецептом изготовления бетона и дозатором или иным способом добавляется необходимое количество БФ. Рекомендуемая продолжительность перемешивания бетонных смесей (ГОСТ 7474-94) увеличивается на 10 - 20% для получения смеси бетона, раствора в которых отдельные элементарные волокна будут распределены гомогенно.

2. Так как БФ хорошо диспергируется в смеси, при производстве бетона или раствора, содержащего волокно, не возникает никаких проблем. Комкование БФ в смеси не происходит.

3. Несмотря на то, что при введении волокна в бетонную смесь осадка конуса  несколько уменьшается, удобоукладываемость смеси даже возрастает, так как увеличивается эластичность,  пластичность  и гомогенность смеси - без разрывов и расслаевомости, следовательно после введения волокна не требуется добавление  воды затворения для увеличения осадки конуса.  

