
Ленты гидроизоляционные W-con SmartFix HYDRO 
[image: image1.png]



Состав ленты: силиконовый каучук, полиэтиленовый лайнер
Цвета ленты: черный
Размер ленты: 2,5*150 см
Вид: лента в ролике
Ключевые характеристики:
· Гидростойкая

· Срок годности: 48 месяцев
Условия хранения: хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре не выше 30°С, избегая чрезмерного сдавливания и сжатия.

Физические свойства
	Сопротивление давлению (БАР):
	4 бар (вода), 6 БАР (воздух)

	Выдерживаемый диапазон температур:  
	От -60°С до +260°С

	Толщина, мк
	530

	Упаковка
	Индивидуальная: блистер (картон + ПВХ)

Транспортная: коробка из гофрокартона




