Норма ограничения пороков в черенках для сортов

| ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  | ЗНАЧЕНИЯ (Указать интервал значений для данного продукта) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
| № | Внешний вид | Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт |
|  | Материал | Дерево | дерево | дерево |
|  | Гниль, грибок, червоточины, участков корневой системы и остатков коры, | Полное отсутствие | Отсутствие любых внешних признаков гнили или поражения грибком Синева (окраска, вызванная грибком или плесенью) в ограниченных объемах допустима - размер не должен превышать 10% от общей площади пиломатериала. | Недопустимы следы гнили и трухлявость. Следы деятельности насекомых - червоточины - допустимы, но не более 3-х на погонный метр. Допустима незначительная синева и другие изменения цвета (воздействие грибка). |
|  | Коробление и механические повреждения | исключаются | Без деформации. Возможно наличие тупого обзола на нижней оконечности черенка. Наличие острого обзола не допускается. | Без деформации. Допустимо наличие мелких смоляных кармашков (это относится хвойным породам древесины). |
|  | Допустимый наклон волокон | не более 5°, если длина изделия превышает 2 м. | - | - |
|  | Трещины | Допустимо наличие несквозных торцевых трещин, не имеющих выхода на плоскость или кромку, при условии, что их глубина не превышает 10% от толщины торца. | Недопустимы сквозные отверстия. Недопустимы трещины на плоскости или кромке, длина которых превышает ¼ общей длины пиломатериала и глубиной свыше 1 мм. | Длина трещин не должна превышать ⅓ длины пиломатериала. |
|  | Точность геометрических размеров. | Согласно карточке товара ИМК Максимальная Допустимое отклонение исходя из общей длины пиломатериала варьируется от 0,1 до 1 %. | Согласно карточке товара ИМК | Согласно карточке товара ИМК |
|  | Сучки | Допустимо наличие здоровых сросшихся и несросшихся сучков. | Недопустимы выпадающие сучки | Количество сучков регламентируется в таблице |
| МЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
|  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся шириной более 40 мм, количество на 1 м длины, шт. | не допускаются | 1 | 2 |
|  | Сучки сросшиеся здоровые шириной до 40 мм, количество на 1 м длины, шт. | 2 | 3 | 4 |
|  | Сучки сросшиеся здоровые кромочные (на верхнем оголовке черенка) шириной до 40 мм, шт. | 1 | 1 | 2 |
|  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся шириной до 20 мм, количество на 1 м длины, шт. | 2 | 3 | 4 |
|  | Сучки частично сросшиеся и несросшиеся кромочные (наверхнем оголовке черенка) шириной до 20 мм, шт. | 1 | 2 | 3 |
|  | Сучки, частично сросшиеся и несросшиеся шириной более 40 мм, количество на 1 м длины, шт. | не допускаются | 1 | 2 |
|  | Сучки загнившие и гнилые | не допускаются | не допускаются | не допускаются |
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |
|  | Влажность максимальная, %, не более - для камерной сушки - естественной сушки | 14 45 |  |  |

| Условия хранения и транспортировки. Срок годности/срок реализации: |  |
| --- | --- |
| Срок годности: | Не ограничен |
| Срок хранения: | Не ограничен |
| Срок реализации: | Не ограничен, при соответствии потребительских свойств |
| Условия транспортирования и хранения: | Допускается перевозка в транспорте, обеспечивающий сохранность качества и потребительских свойств товара, соблюдая логистические требования приложения ДП. |
| Фото |  |
| Сросшийся сучок – это сучок, годичные слои которого срослись с окружающей древесиной. Площадь срастания - более 75 % среза сучка. |  |
| Выпадающий сучок – сухой сучок, который не имеет прочной связи с окружающей его древесиной. Как правило, такой сучок держится в своем ложе, но подвижен при воздействии на него. Выпадающими сучками также называют и отверстия от уже выпавших сучков. |  |
| Тупой обзол — это обзол, который занимает часть ширины кромки. Острый обзол — обзол, занимающий всю площадь кромки. |  |
| Смоляной кармашек – полость в форме линзы, заполненная смолой, расположенная внутри или между годичными слоями древесины. |  |
| Наклон волокон – это угол между направлением древесных волокон и продольной осью пиломатериала. Измеряется на одной из плоскостей. Угол наклона не всегда равномерен, причиной чего может быть кривизна либо спиральный рост дерева. |  |
| ## Замер влажности осуществляется специальным прибором – влагомером. Иглы прибора вставляются в волокна древесины в центральной его части (поверхностную влажность не измеряют, измеряют влажность сердцевины) |  |