Технические условия

101312 МАСЛО PROSTOCOLOR SAUNA OIL

Масло для защиты полков бань и саун PROSTOCOLOR SAUNA OIL состоит из высококачественных природных материалов. Используется как финишное покрытие. Защищает древесину от влаги и растрескивания. Подчеркивает структуру древесины. Имеет легкий запах хвои. Применяется для защиты полков, пола, стен и потолков в парных.

Продукт готов к применению. 100% eco product.

Состав

Масло сафлоровое,  масло  льняное высокой степени очистки, воск карнаубский, диоксид титана, эфирное масло. ЛОС 25 г/л.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи и пыли, и предварительно отшлифована. Шлифовка поверхности рекомендуется абразивными материалами зернистостью Р 80-120. Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин).  В случае присутствия глубоких загрязнений на поверхности нанести моющее средство PROSTOCOLOR WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно удалить и в случае необходимости отшлифовать. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

Нанесение

Перед нанесением масла PROSTOCOLOR SAUNA OIL необходимо тщательно перемешать.

Первый слой. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью.

Второй слой. Наносится через 18-24 часа (межслойная сушка) после нанесения первого слоя. Масло наносить тонким слоем тщательно втирая в древесину. Масло необходимо наносить вдоль волокон древесины. Нанести на поверхность с помощью кисти, ветоши. Через 20-30 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой х/б тканью. Время высыхания второго слоя 24-48 часов. Важно! В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

После высыхания второго слоя (24-48 часов), протопить парную до 60-80С и протереть сухой, безворсовой х/б тканью обработанную древесину, при высоких температурах.

Рекомендуемое покрытие – 2 слоя. Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

Обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло бань и саун PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

Важно! Опасность самовозгорания.

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

Содержание ЛОС

25 г/л

Расход

1 литр на 13-15 м2 в один слой в зависимости от впитывающей способности дерева.

Важно

Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Назначение материала

Для защиты полков бань и саун

Водоотталкивающие качества

Высокие

Температура/Влажность

+5°C +35°C (При относительной влажности 40-60%)

Инструмент

Кисть, распылитель, валик, х/б ткань

Время высыхания 1 слой

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 часа

Время высыхания 2 слоя

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхание и окончательная прочность поверхности наступает через 14 дней.

Фасовка

0,75 л.

Хранение материала

5 лет. Хранить в темном прохладном месте

Рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правила и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.