К4

Полимерное покрытие HARDFLOOR

| ОПИСАНИЕ |  | Двухкомпонентное полимерное покрытие на основе эпоксидной смолы с добавлением наполнителей, органических растворителей и отвердителя. Поставляется комплектно: основа, отвердитель. Не требует дополнительного разбавления. Простой в использовании, не требует специальных навыков и специального оборудования для нанесения. Для придания декоративных свойств в комплекте поставки предусмотрены декоративные чипсы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ |  | Тонкослойное износоустойчивое полимерное покрытие для защиты бетонной поверхности от воздействия влаги, химических реагентов. Используется в качестве грунтовочного и финишного покрытия. |  |  |
| объекты применения |  | ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: Торговые центры, Выставочные залы, Гостиницы, Паркинги, автоцентры, Офисные помещения, административно-бытовые помещения, Логистические комплексы, складские помещения ТРАНСПОРТ: Крытые стоянки, гаражи, депо, авторемонтные предприятия ЭНЕРГЕТИКА: Машинные залы, Химцеха теплоэлектростанций ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Целлюлозно-бумажные комбинаты, Производство минеральных удобрений, Нефтехимия, Производство полимеров МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА: Механообрабатывающие цеха ЭЛЕКРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Сборочные участки ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Производственные помещения ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Участки с «влажными» технологическими процессами, Производственные помещения, Пекарни, Холодильные камеры МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: Фармацевтика ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ: Очистные сооружения, Участки водоподготовки ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: Административно-технические помещения, Палаты, операционные, лаборатории |  |  |
| СВОЙСТВА |  | Готовое покрытие стойкое к воздействию механических нагрузок. Покрытие защищает бетонное основание от воздействия воды, масел, грязи, кислот и щелочей, препятствует образованию грибка и плесени. Обеспечивает высокую твердость, хорошую адгезию с бетонной поверхностью. Покрытие устойчиво к изменению температуры окружающего воздуха от минус 60 до 60оС. |  |  |
| технические характеристики |  | Цвета | RAL 7035,7040, 3020, 7024, 8017, 9003, 9005, 1001, 1017 |  |
|  |  | Плотность смеси, г/см3 | 1,5 |  |
|  |  | Объемная доля нелетучих веществ смеси, % | 60 |  |
|  |  | Способность нести пешеходную нагрузку при толщине 100 мкм | 10 часов при 20оС |  |
|  |  | Высыхание до механических воздействий при толщине 100 мкм | 24 часа при 20оС |  |
|  |  | Время набора окончательной твердости | 5 суток |  |
|  |  | *Теоретический расход | От 250 г/м2 |  |
|  |  | **Жизнеспособность смеси | 6 час при 20оС |  |
|  |  | * Для всех видов нанесения в один слой, кроме нанесения раклей при марке бетона не менее М250. ** При температуре выше 25С и влажности воздуха выше 70% жизнеспособность сокращается. |  |  |
| подготовка поверхности Требования к бетонному основанию |  | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. С новых бетонных полов удаляют цементное молочко, пыль и другие загрязнения, образовавшиеся при укладке пола или других бетонных конструкций. Старые бетонные поверхности очищают от пыли, грязи и жировых загрязнений с помощью бытовых моющих средств, после чего промывают чистой водой и дают высохнуть. Старую краску шлифуют до матового состояния, удаляют пыль и обезжиривают. При наличии впадин и трещин на полу, в качестве заделывающего материала можно использовать специальные сухие полимерцементные шпатлевки. Внимание! Покрытие наносится окрасочным способом и повторяет неровности основания. Для визуального устранения неровностей в комплекте предусмотрены специальные декоративные чипсы, которые разбрасываются на свежеокрашенную поверхность. Тяжелый бетон с крупным гранитным заполнителем либо самонивелиурующиеся специальные высокопрочные стяжки по несущей армированной железобетонной плите основания. Необходимо наличие гидроизоляции бетонного пола от грунта. Прочность на сжатие - не менее 20 Мпа (марка бетона выше М250) Прочность на отрыв («pull off») - не менее 1,5 Мпа Толщина - не менее 80 мм Ровность на 3м - до 4 мм Температура бетонного основания - не ниже +15 °C Влажность бетонного основания - не более 4% (через 24 часа после наклейки пленки размером 50х50 см на основание под пленкой не должно быть влаги) |  |  |
| подготовка материала СООТНОШЕНИЕ (ОСНОВА : ОТВЕРДИТЕЛЬ) |  | Материал поставляется комплектно. Перед применением необходимо обеспечить температуру основы 15-25˚С, тщательно перемешать. Отвердитель HardFloor вводить малыми дозировками при постоянном перемешивании. По массе 10:1 (100:10) По объему 6 :1 (100:16,7) Необходимо строго соблюдать пропорцию компонентов и тщательно их перемешивать, т.к. нарушенное соотношение компонентов приводит к неравномерному отверждению и ухудшению качества покрытия. Материал готов к применению после смешивания компонентов. Добавление разбавителей не требуется. |  |  |
| условия нанесения |  | Рекомендуемая температура воздуха не ниже 15°С. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию либо открыть окна и двери. |  |  |
| способ нанесения |  | - Валиком виниловым мелкошёрстным, кистью. - Безвоздушное распыление. - Раклей. Грунтовочный слой наносится виниловым валиком и финишный слой раклей с прокаткой игольчатым валиком. |  |  |
| РЕКОМЕНДУЕМОЕ количество слоев |  | Первый слой – грунтовочный при марке бетона менее М250, второй – финишный. Допускается однослойное нанесение. |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ОКРАСОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  | Безвоздушное распыление: Давление - не менее 150 бар Диаметр сопла – 0,019-0,021´´. Данные для безвоздушного распыления рекомендованные и могут изменяться. |
| очистка инструмента |  | Очистку производить растворителем Р-4 сразу после использования порции материала. |  |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ |  | Материал является пожароопасным! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества. |  |  |
| Транспортировка и хранение | Транспортировать и хранить компоненты покрытия следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре: основа от минус 40С до 40С; разбавитель и отвердитель – от минус 40С до плюс 40С. |  |  |  |
| Гарантийный Срок | Основа - 24 месяцев с даты изготовления, Отвердитель - 24 месяца с даты изготовления, |  |  |  |
| нормативныЙ документ | ТУ 20.30.12-169-54651722-2021 - основа полимерного покрытия HARDFLOOR ТУ 2332-084-54651722-2013 - отвердитель ЭПО 212 |  |  |  |