[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]s EURO L




   
   «EURO-Balance Facade Aqua»  

                                                             

	Тип
	Акриловая водоразбавляемая щелочестойкая матовая фасадная краска «EURO-Balance Facade Aqua».

	
	

	Область 

применения
	Краска «EURO-Balance Facade Aqua» предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича, минерало-волокнистых плит, пенобетонных блоков и других каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Краска не снижает паропроницаемость и придает поверхности высокие грязе- и водоотталкивающие свойства. Образует покрытие с высокой стойкостью к очистке. Содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибков, водорослей и т.п.


	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	
	

	Расход
	6 – 10 м2/л  на один слой  в зависимости от шероховатости и пористости поверхности и метода нанесения.

	
	

	Сухой остаток
	Ок.  55% в зависимости от цвета

	
	

	Плотность
	 Ок. 1,5 кг/л в зависимости от цвета

	
	

	Разбавитель
	Вода

	
	

	Способ нанесения
	Наносится валиком, кистью или распылением.  При необходимости можно разбавить водой не более  10%. 

	
	

	Время высыхания при +230С и относительной влажности 50% 
	Время высыхания 1 слоя – 30 мин., следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

	
	

	Блеск
	Матовый

	
	

	Цвет
	Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

Краска колеруется в цвета близкие к эталону  по каталогам цветов для каменных фасадов Тиккурила, Московской цветовой палитре, NCS и др. Цвет покрытия не меняется под действием УФ-излучения солнца.

	
	

	Стойкость к мытью
	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.  

	
	

	Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)0С, ч, не менее
	48 часов без изменений

	
	

	Хранение
	Краску хранить и транспортировать при температурах от  +50С до +350С в плотно закрытой таре.

 Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.

	
	

	Тара
	3  (2,7) л; 10 (9) л.

	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	
	

	
	

	Подготовка поверхности
	Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. Неокрашенные поверхности очистить от загрязнений, пыли, высолов, цементного клея и других загрязнений.  С ранее окрашенной поверхности очистить отслаивающуюся краску, известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку SYMPHONY EURO-Balance primer или краску SYMPHONY EURO-Balance Facade Aqua, разбавленной на 10% водой.


	
	

	Условия при окраске
	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +50С. Относительная влажность воздуха  должна быть менее  80%.

 

	
	

	Окраска
	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.  

	
	

	Очистка инструментов
	Инструменты промыть водой сразу после применения.

	
	

	Меры пре-досторожности
	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими красками и растворителями.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку. 

	
	

	
	


