[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]SYMBHONYA

(JerumoT ¥ A,

PRIMER





   «EURO-Balance PRIMER»  

                                                             

	Тип
	Акриловая грунтовка глубокого проникновения с антисептирующими добавками. 

	
	

	Область 

применения
	Грунтовка EURO-Balance primer  предназначена для снижения и выравнивания впитывающей способности и укрепления поверхностного слоя пористых, сильно впитывающих влагу оснований: штукатурок, шпатлевок, гипсокартона, кирпича, пенобетона  и т.п. внутри и снаружи помещений. Применение грунтовки улучшает адгезию, сокращает расход и обеспечивает равномерное нанесение последующих материалов, а также предохраняет основание от появления грибков, плесени. Грунтовка повышает влаго- и атмосферостойкость нанесенного покрытия.  Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. 


	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	
	

	Расход
	5-14 м2/л.  при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.

	
	

	Сухой остаток
	ок. 10%

	
	

	Плотность
	1,0 кг/л

	
	

	Разбавитель
	Вода

	
	

	Способ нанесения
	Наносится валиком, кистью или распылителем.

	
	

	Время высыхания при +230С и относительной влажности 50% 
	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.

	
	

	Цвет
	Молочно-белый, после высыхания бесцветный.

	
	

	Хранение
	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +50С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

	
	

	Тара (наполнение)
	1 л. , 3 л., 10 л.


	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	
	

	Подготовка поверхности
	Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, средства отделения опалубки и т.п. 

	
	

	Условия при грунтовании
	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +50С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.

	
	

	Грунтовка
	Грунтовку перед применением перемешать, при необходимости допускается разбавление водой до 30%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. 

	
	

	Очистка инструментов
	Инструменты промыть водой сразу после применения.

	
	

	Меры пре-досторожности
	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. 

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.

	
	

	
	















































