	™ КРАСКИ КВИЛ
ЭМАЛЬ алкидная универсальная (аэрозоль)



	назначение
	Для окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, кирпичных, гипсовых, бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.


	Объекты 
применения
	Деревянная мебель, оконные рамы, дверные блоки и проемы, ограждения, гаражи, строительные конструкции.


	свойства
	Эмаль легко наносится на труднодоступные места, не стекает при равномерном нанесении. Отличается широкой палитрой насыщенных цветов, выпускается двух степеней блеска: глянцевая и матовая.  Покрытие обладает высокой твердостью, устойчиво к воздействию воды, бытовых моющих средств и технических масел. 


	подготовка 

поверхности


	Поверхность очистить от грязи, ржавчины и окалины, непрочных слоев старого покрытия, обезжирить растворителем, высушить и загрунтовать. 
Эмаль рекомендуется наносить на грунтовки «Экспресс», ГФ-0119, ГФ-021. Деревянные поверхности – зачистить шлифовальной шкуркой и удалить образовавшуюся пыль. 

Во избежание попадания следов аэрозольной эмали на поверхности, не предназначенные для окрашивания, рекомендуется защитить поверхности пленкой или бумагой.



	условия 
нанесения
	Температура воздуха не ниже 10ºС.  Относительная влажность воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С. Обеспечить температуру эмали 15-25ºС


	Применение
	Перед использованием баллон энергично встряхнуть в течение 2-3 мин. Эмаль наносить с расстояния 25-30 см в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин. При окрашивании больших по площади поверхностей рекомендуется периодически встряхивать баллон.

	
	

	время высыхания 
	«на отлип» - не менее 30 мин, полное высыхание – не менее 5 ч при температуре (20±2)ºС.



	расход


	1 баллон на 1-2 м2


	МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	Опасно! Легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением. Не работать вблизи открытых источников огня. Не допускать нагрева свыше 50ºС. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты (очки, респиратор). Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. 

Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Не нарушать целостность упаковки, в том числе после использования. После работы тщательно помыть руки. Беречь от детей!


	срок Годности
	5 лет с даты изготовления.



	описание
	Алкидная эмаль, смесь органических растворителей, ароматические углеводороды, озонобезопасный пропеллент


	нормативный 

документ


	ТУ 2312-039-54651722-2003


	СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ

 ДОКУМЕНТЫ
	  Свидетельство о госрегистрации 
  Декларация о соответствии 



	Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.

При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.



ООО Завод «Краски КВИЛ».    308023,  г. Белгород, Студенческая, 50.    тел./факс: (4722)  31-59-24, 40-00-49.  www.kvil.ru.     

Актуализация – декабрь 2022 г.                  Настоящее техническое описание заменяет все ранее выпущенные.


