[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]F =
\
e ‘/

 — |

Eﬁg;;v;:;z;“;m@m@my,
T ===t

i

Mo nexopATHEH!




«RESTAVRATOR»  

                                                          

	Тип
	Водоразбавляемый колеруемый экологически чистый лак-антисептик на акрилатной основе. Содержит комплекс активных добавок, замедляющих старение и разрушение древесины, защищающих от воздействия синевы, плесени, грибков и насекомых-древоточцев.

	
	

	Область 

применения
	Лак-антисептик RESTAVRATOR предназначен для защитно-декоративной отделки и тонирования деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных, кирпичных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений. Возможно применение для защитно-декоративной отделки и тонирования  поверхностей, находящихся снаружи помещений под навесом, защищающим от прямых атмосферных воздействий. Создает прозрачную эластичную пленку, стойкую к перепадам температуры и не снижает паропроницаемость поверхности. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Лак можно применять как таковой или колеровать в цвета, близкие к эталону по каталогам для лессирующих лакокрасочных материалов по деревянным поверхностям. Не применяется для полов и мебели. 


	
	

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	
	

	Расход
	6 – 13 м2 /л в зависимости от вида и пористости поверхности, а также от метода нанесения.

	
	

	Сухой остаток
	Ок.  25 %

	
	

	Плотность
	Ок. 1,0 кг/л

	
	

	Разбавитель
	Вода

	
	

	Способ нанесения
	Наносится  кистью или распылением.

	
	

	Время высыхания при +230С и относительной влажности 50% 
	  От пыли – 1 час, полное – 3-4 часа.

	
	

	Блеск
	Глянцевый и шелковисто-матовый

	
	

	Цвет
	Базис ЕР. Лак можно применять как таковой или колеровать по каталогам цветов для лессирующих материалов по деревянным поверхностям.

	
	

	Стойкость к мытью
	Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, обеспечивает высокие защитно-гидроизоляционные свойства; лак стоек к перепадам температур, не желтеет под действием УФ-излучения. 

	
	

	Хранение
	Лак хранить и транспортировать при температуре от +50С до +350С  в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.

	
	

	Тара
	3 (2,7) л; 10 ( 9,0) л.


	
	

	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	
	

	Подготовка поверхности
	Очистить поверхность от грязи, пыли и других загрязнений. При необходимости отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки полностью удалить. Поверхность снаружи помещений необходимо обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций.   Поверхность должна быть сухой.

	
	

	Условия при нанесении
	 Поверхность должна быть сухой.

Температура воздуха, лака и окрашиваемой поверхности должна быть выше +50С. Относительная влажность воздуха  должна быть менее  80%.



	
	

	Нанесение
	Лак перед применением перемешать, а также периодически перемешивать во время работы. При необходимости разбавить водой не более чем на 10 %. Наносить лак кистью или распылением в 2-3 слоя по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края  к краю окрашиваемого участка. Время высыхания 1 слоя при температуре 23±2 °С от пыли 1 час, полное 3-4 часа.

	
	

	Очистка инструментов
	Инструменты промыть водой сразу после применения.
	

	
	

	Меры пре-досторожности
	Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.

	
	

	
	


