Акриловая гидроизоляционная ЭЛАСТИЧНАЯ мастика GOODHIM

Назначение и область применения:

Акриловая гидроизоляционная ЭЛАСТИЧНАЯ мастика GOODHIM предназначена для устройства гидроизоляции во влажных и сырых зонах — ванных комнатах, душевых, санузлах.

Подходит для обработки оснований, чувствительных к влаге (гипсокартон, ГВЛ, гипсовые стяжки), а также для минеральных поверхностей — бетон, цементные и известково-цементные штукатурки, стяжки, пористые основания.

Применяется в качестве изоляционного слоя под укладку керамической плитки, натурального камня, может использоваться при монтаже систем «тёплый пол».

Не рекомендуется эксплуатация под постоянным воздействием воды, например, в ёмкостях для питьевой воды, колодцах, фонтанах, плавательных бассейнах и т.д.

Поверхность, обработанную эластичной гидроизоляцией, в дальнейшем можно окрашивать, штукатурить или использовать под облицовку. Приклеивание керамической плитки возможно только на высохшую поверхность гидроизоляции. Плиточный клей подбирается в зависимости от вида и формата используемой плитки.

Основные свойства:

- Поставляется в готовом виде, не требует разбавления.

- После высыхания формирует эластичную, водонепроницаемую плёнку.

- Укрытие трещин благодаря удлинению при разрыве до 240%

- Обеспечивает устойчивость к растрескиванию и подвижкам основания.

- Обладает хорошей адгезией к минеральным материалам.

- Совместима с плиточными клеями на цементной основе по типу и формату плитки.

- Не является финишным покрытием.

- Водонепроницаемость — до 1,4 МПа (W14).

- Адгезия к бетону – не менее 1, 5 МПа.

Способ применения:

Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, загрязнений, жировых пятен и непрочных слоёв. Трещины и швы необходимо зашпатлевать. Неровности основания нельзя выравнивать с помощью гидроизоляции! Слабо и умеренно впитывающие основания предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GOODHIM GU.

Наносить мастику следует равномерно в 2–3 слоя кистью, валиком или шпателем. Каждый новый слой выполняется только после высыхания предыдущего, при этом направление нанесения должно быть перпендикулярным предыдущему.

Рекомендуемая толщина покрытия должна быть не менее 1,0 мм. Перед нанесением гидроизоляции на подготовленную поверхность места стыков стен, а также стен и пола защитить с помощью гидроизоляционной ленты.

Расход: средний расход от 0,5 кг/м² на один слой в зависимости от основания. На грубых пористых основаниях расход может увеличиться.

Время высыхания: не менее 24 часов при температуре воздуха 20-25°C при влажности воздуха (65±5)%. Промежуточная сушка между слоями 8-12 часов.

Очистка инструмента:

Инструменты промыть водой сразу после окончания работы. Засохший материал удаляется механически.

Упаковка и фасовка:

Пластиковое ведро 1,3 кг; 3,45 кг и 14 кг

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Меры безопасности:

При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей. Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор. Класс опасности — IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

Состав:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, минеральные наполнители и функциональные добавки.

Произведено: ТУ 20.30.22-036-03856078-2025.