Scotch-Weld™

DP-100 PLUS Клей эпоксидный двухкомпонентный прозрачный

Техническая информация

| Описание продукта | Эпоксидный клей 3МТМ Scotch-WeldТМ DP100PLUS – быстрый клей, отверждаемый меркаптанами. Он обладает уникальной для быстрых эпоксидных клеев особенностью – сочетанием высокой прочности на сдвиг и на отслаивание. Он прозрачен, в отвержденном состоянии обладает некоторой эластичностью. |
| --- | --- |

| Характерные особенности | - Время жизни 4 минуты - Эластичный - прозрачный | - Высокая прочность - Соотношение компонентов 1:1 |
| --- | --- | --- |

| Физические свойства неотвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания 1. Вязкость определена используя 3М метод С-1D. Использован вискозиметр Брукфилда, шпиндель #7, 20 об./мин, 24С; измерения проведены после вращения в течении 1 мин. | Основные компоненты |  | Эпоксидная смола/меркаптаны |
|  | Вязкость | Основа(В) | 4000-11000 сПз |
|  | при 27С | Отвердитель(А) | 7000-13000 сПз |
|  | Плотность, кг/литр | Основа(В) | 1.06-1.11 |
|  |  | Отвердитель(А) | 1.09-1.14 |
|  | Цвет | Основа(В) | прозрачный |
| 2.Время жизни определено по методу 3М С-3180. Процедура включает периодическое измерение свойств смеси массой 2 г.; это время примерно соответствует времени жизни в смешивающей насадке ЕРХ. |  | Отвердитель(А) | прозрачный |
|  | Время жизни2 | 2 г | 4 мин |
|  | при 23С | 20 г | 3 мин |
| Типичные свойства отвержденного клея | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |
| Примечания 3. Время потери липкости определено по методу 3М С-3173. Включает нанесение 0.5 г. адгезива на субстрат и периодическую проверку на переносимость адгезива на металлический шпатель. 4. Время достижения транспортной прочности определено по методу 3М С-3179, как время достаточное для достижения прочности на сдвиг равной 50 psi на алюминии. 5. Время отверждения определено как время достижения 80% от окончательной прочности для соединения алюминий-алюминий. 6. Разрыв и удлинение: использован метод 3М С-3094/ASTM D 882. |  |  | 3М Scotch-Weld DP100PLUS |
|  | Цвет |  | Прозрачный |
|  | Твердость по Шору (ASTM D 2240) |  | 83 |
|  | Время жизни 2 |  | 3-4 мин |
|  | Время потери липкости3 |  | 9-10 мин |
|  | Время достижения транспортной прочности4 |  | 20 мин при 23С |
|  | Время полного отверждения5 |  | 48 часов при 23С |
|  | Удлинение6 |  | 75% |
|  | Прочность на разрыв6 |  | 13 МПа |
|  | Потеря веса при ТГА анализе (ASTM 1131-86) |  | 1% (116С) 5% (318С) |
|  | Термический коэффициент расширения (х 10-6 /С) |  | 93 (5-20С) 182 (40-140С) |
|  | Температура стеклования |  | 23-29°С |
|  | Теплопроводность, Ватт/мС |  | 0.133 |

| Типичные свойства отвержденного клея | Диэлектрическая постоянная (кГц, 23С, ASTMD150) | 6.6 |
| --- | --- | --- |
| (продолжение, не для спецификации) | Диэлектрическая прочность (ASTMD150,толщина образа 0.8 мм) | 18 кВ/мм |
|  | Объемное сопротивление | 6.7х1011 Ом-см |

| Информация по применению | Для получения высокой прочности краска, оксидные пленки, масло, пыль, и все другие загрязнения должны быть удалены с поверхности. Однако, степень очистки поверхности зависит от требуемой прочности соединения и условий эксплуатации. Для предложений по подготовке поверхности смотрите раздел подготовка поверхности Используйте перчатки, чтобы избежать контакта адгезива с кожей. Не используйте растворители для очистки рук. Смешивание Для картриджей DuoPak 3М Scotch-Weld™ эпоксидный адгезив DP-105 Прозрачный поставляются в двойном пластиковом картридже DuoPak как часть системы 3М Scotch-Weld™ ЕРХ. Для использования просто вставьте картридж в ЕРХ аппликатор и установите толкатель в цилиндры легким давлением рычага. Снимите крышку аппликатора и выдавите немного адгезива, чтобы убедиться, что содержимое обеих частей картриджа свободно выходит наружу. Для автоматического перемешивания присоедините перемешивающую насадку ЕРХ и наносите адгезив. Для ручного перемешивания выдавите требуемое количество адгезива и тщательно перемешайте. После получения однородной окраски перемешивайте еще примерно 15 сек. Для контейнеров Тщательно смешайте компоненты в рекомендованном соотношении. Перемешивайте еще примерно 15 сек после получения однородной окраски Для получения наиболее прочного соединения равномерно нанесите адгезив на обе поверхности Адгезив должен быть нанесен в течение 3 мин. Повышенная температура и большие количества адгезива сокращают время жизни адгезива. Соедините поверхности с нанесенным адгезивом и выдержите при температуре 16С или выше до полного затвердения. Нагрев до 93С ускорит отверждение. Полное отверждение при 24 произойдет через 48 часов. Не допускайте движения деталей во время отверждения. Максимальная прочность на сдвиг достигается при толщине шва 0.08-0.12 мм. Неотвержденный адгезив может быть удален растворителями на основе кетонов. Расход: 7.5м2/кг при толщине шва 0.12 мм. |
| --- | --- |

| Подготовка поверхности | Для получения прочного соединения все поверхности должны быть чистыми сухими, без краски, оксидных плёнок, масел, пыли, релизов и т.п. Степень подготовки зависит от желаемой прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Предлагаются следующие способы подготовки поверхностей: Сталь - Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* - Абразивная обработка - Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном - Если используется праймер (грунт), он должен быть нанесен в течение 4х часов после очистки поверхности. Пластики и Каучуки. - Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* - Абразивная обработка - Очистка изопропиловым спиртом или ацетоном* Стекло - Протереть ацетоном или метилэтилкетоном.* - Нанести очень тонкий слой грунта Scotch-Weld 3901 на стекло и сушить не менее 30 минут при 24С. * При использовании растворителей, убедитесь в отсутствии источников огня и следуйте рекомендациям изготовителей . |
| --- | --- |
| Рекомендованное оборудование | Для применений с небольшим расходом адгезива удобным методом нанесения является аппликатор 3М Scotch-Weld™ ЕРХ. Большие количества адгезива могут быть нанесены с использованием оборудование для смешивания, подачи и нанесения адгезива. |

| Типичные свойства и характеристики | Примечание: Нижеследующая техническая информация должна рассматриваться как репрезентативная и не должна использоваться в целях спецификации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг, МПа (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71С 2 часа) |  | 3М Scotch-Weld DP105 Прозрачный |
|  |  | Алюминий (протравленный) | 24 |
|  |  | Алюминий (абразивная обработка) | 12 |
|  |  | Холоднокатанная сталь | 12 |
|  |  | Древесина | 5 |
|  |  | Стекло, боросиликатное | 1.5 |
|  |  | Стекло + праймер 3901 | 2 |
|  |  | Поликарбонат | 4 |
|  |  | АБС | 2 |
|  |  | ПВХ | 3 |
|  |  | Полипропилен | 0.55 |
|  | Скорость нарастания прочности (комнатная температура, сдвиг на протравленном алюминии, МПа) | 1 час | 4 |
|  |  | 6 часов | 6 |
|  |  | 24 часа | 7 |
|  |  | 7 дней | 19 |
|  |  | 1 месяц | 23 |

| Типичные свойства и характеристики (не для спецификации), продолжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на сдвиг при различной температуре, МПа (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71С 2 часа) | Испытано при |  |
|  |  | -55С | 21 |
|  |  | 21С | 24 |
|  |  | 49С | 5 |
|  |  | 66С | 3 |
|  |  | 82С | 1.5 |
|  | Устойчивость к растворителям (отверждение при комнатной температуре 24 часа и при 71С 2 часа) |  | 1час/1месяц |
|  |  | Ацетон | А/А |
|  |  | Изопропиловый спирт | А/А |
|  |  | Фреон TF | А/А |
|  |  | Фреон ТМС | А/А |
|  |  | 1,1,1-трихлорэтан | А/А |
|  |  | А-отсутствие воздействия; В-незначительное воздействие; С-среднее/сильное воздействие |  |
|  | Храните продукт при 15-25С. Срок хранения продукта – 2 года в неоткрытом контейнере и 15 месяцев в картриджах Duo-Pak |  |  |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю  следует провести собственные испытания  с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 |  |
| --- | --- |