Паспорт качества

| Наименование продукта: | Магнитный порошок Элитест ЛП4 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-002-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2508004-2 |
| Дата изготовления: | 08/2025 |
| Срок годности: | 08/2030 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Магнитный порошок Элитест ЛП4 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Работоспособность | ГОСТ Р 56512 п. 7.14 ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1 | Индикаторный рисунок должен соответствовать дефектограммам эталонного образца типа 1 и контрольным образцам | соответствует |
| Цвет | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2 | черный однородный порошок | соответствует |
| Размер частиц | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.3 | 0,5 ÷ 25,0 мкм | 10,0 мкм |
| Термостойкость | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.4 | соответствие стандарту | соответствует |
| Коэффициент флюоресценции и стабильность флюоресценции | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.5 | > 1,5 кд/Вт | соответствует |
| Флюоресценция дисперсионной среды | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.6 | соответствие стандарту | соответствует |
| Стойкость к хранению | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.13 | соответствие стандарту | соответствует |

Вывод: магнитный порошок Элитест ЛП4 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

МП