PROSTOCOLOR TITAN

Кроющее масло

Для внутренних и наружных работ

Описание

Кроющее масло PROSTOCOLOR TITAN — это натуральная укрывная краска из природных масел, восков и смол для защиты и декоративной обработки древесины.

Свойства

- Обладает хорошей проникающей способностью и адгезией к древесине;

- Скрывает структуру древесины,

- Сохраняет эластичность древесины - не шелушится, не растрескивается;

- Обеспечивает надежную УФ-защиту. Содержит УФ-фильтр;

- Защищает дерево от гниения, синевы и плесени. Содержит антисептическую добавку;

- Обеспечивает защиту от проникновения воды и пыли. Образует плотный защитный слой;

- Подходит для обновления поверхностей, ранее окрашенных продуктами на основе натуральных масел;

- Не требует шлифовки при обновлении;

- Образует шелковисто-матовый блеск.

Назначение

Кроющее масло PROSTOCOLOR TITAN предназначено для защиты для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки, деревянные интерьеры) и пород древесины (включая твердые породы древесины). Рекомендуется для бревна, бруса, обшивочных досок, стеновых панелей, плинтусов, фанеры и тд. Для внутренних и наружных работ, для вертикальных поверхностей и горизонтальных (не подверженных механическим нагрузкам) поверхностей. Не подходит для полов и лестниц. Подходит для обработки новой, неокрашенной древесины, а также для обновления поверхностей, ранее окрашенных маслами и выветренной древесины.

Основа (база) А - белый, используется в чистом виде, подходит для ручной и компьютерной колеровки.

При обработке дуба и тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных. Проконсультируйтесь с техническим отделом ТМ PROSTOCOLOR по тел.: 8 (495) 584-00-02.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой (макс. влажность древесины 17%), очищенной от грязи, пыли и жира. В случае присутствия глубоких загрязнений на поверхности, нанести моющее средство PROSTOCOLOR WASHER. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. Для дополнительной защиты древесины от грибка, синевы, плесени, а также при окраске старой сильно впитывающей древесины, поверхность рекомендуется обработать Масло-Грунт PRIMER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Шлифовку поверхности рекомендуется производить абразивными материалами зернистостью Р 80-120 (Ель, Сосна), Р 60-120(твердые породы древесины, лиственница).

Нанесение

Перед нанесением Кроющее масло PROSTOCOLOR TITAN необходимо тщательно перемешать в течении 1-3 минут. Продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке.  Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.

Первый слой.

Масло наносить кистью равномерным слоем вдоль волокон древесины. Тщательно обработать маслом торцы, все трещины и сколы на древесине.

Второй слой. Наносится через 16-24 часа (межслойная сушка) после нанесения первого слоя, аналогичным способом.

Важно! В течении 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Рекомендуемое покрытие – два слоя. Для поверхностей, подвергаемых экстремальным атмосферным нагрузкам, а также при окраске старой выветренной древесины, рекомендуется нанесение продукта в три слоя.

Влажность древесины не должна превышать 17 %.

Оптимальная температура нанесения не ниже +10 С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

При окраске вентилируемых фасадов, обработку элементов следует проводить до монтажа, и окрашивать древесину со всех сторон минимум один раз.

Обновление

Проверить старое покрытие на отслаивание и шелушение. Отслаивающие участки покрытия и рыхлую старую древесину очистить металлической щеткой. Поверхность очистить от жира, пыли и загрязнений специальным шампунем PROSTOCOLOR WASHER. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR TITAN способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного-двух слоев масла, в зависимости от цвета подложки и состояния окрашиваемой поверхности.

Состав

Полимеризированное льняное масло, полимеризированное сафлоровое масло, тунговое масло, воск карнаубский, эфир канифоли, алифатический углеводород, тальк, бентонит, У/Ф стабилизатор, антисептик, диоксид титана, сиккатив без свинца.

Цвет

Основа (база) А - белый, используется в чистом виде, подходит для ручной и компьютерной колеровки.

Основа (база) С – бесцветный, используется только для компьютерной колеровки. В чистом виде не используется.

Колеруется по системе RAL, NCS, Tikkurila, Parade c выставлением верной фасовки и плотности продукта. Во избежание разницы в оттенке, для окраски единой площади смешивать достаточное количество материала в одном сосуде.

Степень блеска

Шелковисто-матовый блеск

Содержание ЛОС

350г/л

Плотность

База А: 1,25-1,3 кг/л

База С: 0,95-0,98 кг/л

Расход

В один слой – 16 кв.м/л, в два слоя – 10 кв.м/л. (50 - 80 мл/кв.м)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

Важно! Опасность самовозгорания.

Пропитанные маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) погрузить в воду, и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт сам по себе не склонен к самовоспламенению.

Важно

Для достижения наилучшего результата соблюдайте все рекомендации. Всегда проводите предварительные выкрашивание. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Температура/Влажность нанесения

+15°C +35°C (При относительной влажности воздуха 40-60%)

Инструмент

Кисть TM PROSTOCOLOR.

Время высыхания 1 слой

На отлип: при t+20°C и при влажности 40-60% - 12 часов

Межслойная сушка: 16-24 часа

Время высыхания 2 слоя

при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов

Полное высыхания и окончательная прочность поверхности наступает через 14 дней.

При низких температурах, высокой влажности воздуха, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает.

Фасовка

0,75л; 2л; 9л

Срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре -35Сдо +35С.

Рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правила и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.