Способ применения напильников-твердомеров Tsubosan:

Начинайте с ЧЁРНОГО надфиля (HRC65) и проведите им по контролируемой поверхности изделия. Если на поверхности осталась царапина - то твёрдость поверхности ниже HRC65.

Попробуйте ГОЛУБОЙ надфиль  Tsubosan (HRC60): если он не оставляет царапины, значит напильник мягче поверхности и твёрдость поверхности изделия находится в пределах от HRC60 до HRC65.

Если ГОЛУБОЙ надфиль (HRC60) оставляет царапину - перейдите к ТЁМНО-ЗЕЛЁНОМУ надфилю Tsubosan (HRC55), затем к СВЕТЛО-ЗЕЛЁНОМУ надфелю (HRC50) и т.д. до тех пор, пока выбранный надфиль не будет проскальзывать по поверхности изделий без оставления царапин (т.е. твёрдость изделия будет выше твёрдости надфиля). Качественная (приближённая) твёрдость изделия находиться между твёрдостью царапающего напильника и проскальзывающего напильника.

Сцепляемость зубьев напильника Tsubosan определяется по наличию следов царапания на контролируемой поверхности без смятия вершин зубьев. В процессе эксплуатации острота зубьев тарированного напильника должна периодически проверяться аналогично зубьям обычных напильников. Не рекомендуется восстанавливать затупленные тарированные напильники химическим способом аналогично обычным напильникам.

Тарирование напильников Tsubosan произведено по эталонным плитам, твердость которых определена твердомером-компаратором.