ООО «НПО ПРОМПАТ»
127083, Г. Москва, ул. 8 Марта. д.1, стр.12

Паспорт 
Муфта противопожарная «ПМ-110»
для полимерных труб наружным диаметром не более 110мм

ТУ 25.11.23-068-45855130-2021
Партия № ___  Объем: ___ шт.  Дата изготовления: ________ 2026 г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
	Наименование показателя
	Норма по 

ТУ 25.11.23-068-45855130-2021
	Фактически по анализу

	Наружный диаметр, мм
	125,0 ( 3,0
	соответствует

	Внутренний диаметр, мм
	110,0 ( 3,0
	соответствует

	Высота муфты без проушин, мм
	50,0
	соответствует

	Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм
	6,0 ( 1,0
	соответствует

	Вес муфты в сборе, гр.
	220( 20
	соответствует

	Коэффициент расширения при 600°С за 30 мин без нагрузки
	18
	соответствует

	Предел огнестойкости EI, мин
	180
	соответствует

	Объемная масса, кг/м3
	1500 
	соответствует

	Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин
	10
	соответствует


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.11.23-068-45855130-2021 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных  техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 25 лет. 
Качество продукции соответствует требованиям 
ТУ 25.11.23-068-45855130-2021

Начальник ОТК ________________/ Чудновец Ю.Л.                              
                 М.П.

