Применение: во избежание цветовых нюансов, перемешайте продукты из разных производственных партий.

Наносить чистыми инструментами при температуре не ниже +5°С на ровную, чистую, сухую, твердую поверхность без трещин, глянцевых и отслаивающихся участков. Изношенные, отслаивающиеся лакокрасочные покрытия рекомендуется счистить, поверхность отшлифовать, глянцевые участки зашкурить, удалить пыль. Продукт готов к работе. Разбавление не требуется. Перед началом работы тщательно перемешать продукт до однородного состояния. Наносить минимум в 2 слоя. Температура воздуха и поверхности: от +5°С до +30°С.

Инструменты: кисть, валик.

Время высыхания (при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 60%): на отлип 1 - 3 ч.; до перекрашивания 4 - 5 ч; полное высыхание 24 ч.

Полная полимеризация - 28 дней.

Уход за поверхностью: рекомендуется мыть только после полной полимеризации мягкой чистой

безворсовой тканью (микрофиброй) в сочетании с водой и мягким мылом. Не проводить интенсивную

чистку или чистку абразивными средствами.

Хранить и транспортировать в вертикальном положении, в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Защищать от нагревания, попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания!

Безопасность: хранить в недоступном для детей месте. Если необходима медицинская консультация, сохраните упаковку или этикетку. Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Применяйте защитные перчатки/одежду, защиту глаз/лица. При появлении раздражения на коже или зуда обратитесь к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при плохом самочувствии обратитесь к врачу.

Срок годности 3 года в невскрытой оригинальной таре. После вскрытия продукт необходимо использовать в кратчайшее время и хранить в герметично закрытом контейнере.

Утилизировать только пустые контейнеры. Затвердевший материал утилизировать в качестве бытовых отходов. Жидкие остатки — через спец. пункты сбора и уполномоченные организации (см. паспорт безопасности).

Неогнеопасно.

Продукт сертифицирован

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: ТУРЦИЯ

Упаковки: 0,75л; 2,5л; 15л;