Применение: во избежание цветовых нюансов, перемешайте продукты из разных производственных партий.

Наносить чистыми инструментами при температуре не ниже +5°С на ровную, чистую, сухую, твердую поверхность без глянцевых и отслаивающихся участков. Дефекты и перепады уровня следует выровнять подходящей шпатлевкой, отшлифовать и удалить пыль. До окрашивания оштукатуренные и любые впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать качественным грунтом глубокого проникновения. Загрунтуйте поверхности подходящим укрывным фасадным грунтом. Перед началом работы тщательно перемешать продукт до однородного состояния. Краску можно разбавить до рабочей вязкости водой максимум на 5-10%. Наносить минимум в 2 слоя через 24 часа после грунтования. Температура воздуха и поверхности: от +5°С до +30°С.

Инструменты: кисть, валик, валик с декоративным эффектом

Время высыхания (при температуре 20°С и относительной влажности воздуха 60%): на отлип 1 – 2 часа; до перекрашивания 8 ч; полное высыхание 24 ч.

Полная полимеризация: 28 дней.

Хранить и транспортировать в вертикальном положении, в сухом месте при температуре от +5°С до +25°С. Защищать от нагревания, попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания!

Безопасность: хранить в недоступном для детей месте. Если необходима медицинская консультация, сохраните упаковку или этикетку. Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой. Применяйте защитные перчатки/одежду, защиту глаз/лица. При появлении раздражения на коже или зуда обратитесь к врачу. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при плохом самочувствии обратитесь к врачу.

Срок годности 3 года в невскрытой оригинальной таре. После вскрытия продукт необходимо использовать в кратчайшее время и хранить в герметично закрытом контейнере.

Утилизировать только пустые контейнеры. Затвердевший материал утилизировать в качестве бытовых отходов. Жидкие остатки — через спец. пункты сбора и уполномоченные организации (см. паспорт безопасности).

Неогнеопасно.

Продукт сертифицирован

СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА: ТУРЦИЯ

Упаковки: 0,75л; 7,5л; 15л.