Паспорт качества

| Наименование продукта: | Индикатор пеноплёночный Элитест ППИ-2 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 20.59.59-004-49782089-2025 |
| Номер партии: | 2602009-5 |
| Дата изготовления: | 02/2026 |
| Срок годности: | 02/2028 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Индикатор пеноплёночный Элитест ППИ-2 был протестирован на соответствие условиям стандартов: ГОСТ Р 51780-01, ТУ 20.59.59-004-49782089-2025.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Требования | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | соответствует |
| Порог чувствительности, м3Па/с | 1х10-7 | соответствует |
| Температура контролируемого изделия, °С | от -25 до +50 | соответствует |
| Показатель рН | 6-8 | соответствует |
| Расход на 1м2, поверхности, мл не более | 200 | соответствует |

Вывод: Индикатор пеноплёночный Элитест ППИ-2 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ Р 51780-01, ТУ 20.59.59-004-49782089-2025.

МП