Грунт-эмаль 3в1 по металлу и ржавчине ReMast

НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты и окраски металлических поверхностей, свободных от ржавчины и/или частично подвергнутых коррозии со слоем плотно держащейся ржавчины толщиной до 50 мкм. Может применяться по металлическим, деревянным и другим поверхностям, подвергающимся атмосферным воздействиям или эксплуатируемым внутри помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: окраска решёток, оград, кованых изделий, каркасов теплиц, гаражей, складов, цехов, различных металлических конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (мосты, опоры линий электропередач, трубы). Окраска сельхозтехники и деталей машин.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность очистить от жира, пыли, грязи и старой краски. Впадины и выбоины выровнять шпатлевкой. Металлические поверхности предварительно очистить от рыхлой пластовой ржавчины до слоя плотно держащейся ржавчины толщиной до 50 мкм, удалить пыль и грязь, обезжирить. Деревянные поверхности предварительно просушить, при необходимости отшлифовать.

НАНЕСЕНИЕ: перед применением материал тщательно перемешать, а после выдержать для удаления пузырьков воздуха. При необходимости разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом (нефрас-С4-155/200), сольвентом, скипидаром, ксилолом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и отфильтровать через сито. При наличии на поверхности пленки ее следует удалить. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения расслоения. Материал наносить в несколько слоев кистью, валиком, распылителем тонким слоем без подтеков, при температуре от +5 °С до +35 °С и влажности воздуха не более 70%. Температура самого лакокрасочного материала должна быть не менее +15 ºС. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего слоя через 24 ч. После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом, скипидаром, ксилолом или сольвентом.

СОСТАВ: лак алкидный модифицированый, пигменты, наполнители, сиккативы, органические растворители, функциональные и антикоррозионные добавки.

РАСХОД: на один слой 90-240 г/м² (зависит от цвета, способа нанесения и типа поверхности).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: каждого слоя при температуре (23±2)°С — до 12 часов. При пониженной температуре и повышенной влажности время высыхания увеличивается. Второй слой можно наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации — не менее 48 часов.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств при температуре от -40 °С до +40 °С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

ВАЖНО! рекомендуемая толщина однослойного покрытия эмалей — 20-25 мкм. Максимально допустимая толщина одного слоя — не более 50 мкм.
Нанесение слишком толстого слоя покрытия может приводить к его сморщиванию и растрескиванию. Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой. Хранить в недоступном для детей месте. Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. По окончании работ тщательно проветрить помещение. Использовать средства защиты органов дыхания и зрения. Запрещается курить и пользоваться открытым огнём. Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Использованную тару утилизировать как бытовой мусор.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНА! БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Гранд Пак» 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, 58, помещ. 18н/3.
Тел.: +7 (495) 909-93-90 kinkraska.ru

ТУ 20.30.12-006-88586321-2017

Начало формы

Конец формы