Мастика битумная ReMast

НАЗНАЧЕНИЕ: Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Битумную мастику тщательно перемешать строительным миксером не менее 3 минут по всему объёму тары. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Перед нанесением рекомендуется обработать битумным праймером ReMast. Наносить при помощи шпателя, малярной кисти в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При необходимости, мастику можно разбавить растворителем, предварительно размешав. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть мастику в течение суток при комнатной температуре. Допускается использовать при температуре не ниже 0 °C. После окончания работ инструмент очистить растворителем.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: промежуточные слои — 8-12 часов, полное высыхание — 24 часа при температуре +20 °C. Не греть на открытом огне!

СОСТАВ: нефтяной битум, органический растворитель, минеральный наполнитель, пластификатор.

РАСТВОРИТЕЛЬ: сольвент, ксилол.

РАСХОД: от 1 кг/м2

ХРАНЕНИЕ: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -30 °C до +30 °C допускается наличие перемешиваемого осадка. Срок годности в герметичной упаковке — 24 месяца. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании мастики на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

БИТУМНАЯ МАСТИКА ОГНЕОПАСНА!

ТУ 20.30.22-008-19858470-2022