Праймер битумный ReMast

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунтование бетонных, деревянных и металлических поверхностей для улучшения приклеивания кровельных, гидроизоляционных материалов и гибкой черепицы, а также повышения адгезии обмазочных гидроизоляционных мастик.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Битумный праймер тщательно перемешать не менее 3 минут по всему объёму тары. При необходимости разбавить растворителем до требуемой консистенции. При работе в условиях отрицательных температур праймер рекомендуется отогреть в течение суток при комнатной температуре. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия, снега и наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить при помощи газовых горелок. Наносить при помощи кисти, малярного валика или швабры. Допускается использовать при температуре не ниже минус 5 °C и отсутствии осадков. Сильно впитывающие и пыльные поверхности грунтовать в два слоя. После окончания работ инструмент очистить растворителем.

ВНИМАНИЕ!  Запрещается начинать укладку наплавляемых материалов до полного высыхания нанесённого слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: одного слоя при температуре +20°С — до 24 часов.

СОСТАВ: нефтяной битум, органический растворитель, пластификатор.

РАСТВОРИТЕЛЬ: сольвент, ксилол.

РАСХОД: от 0,35 кг/м2

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -30 °C до +30 °C. Допускается наличие перемешиваемого осадка. Срок годности в герметичной упаковке — 24 месяца. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы проводить на открытом воздухе, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки. При попадании праймера на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод - НЕ вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

БИТУМНЫЙ ПРАЙМЕР ОГНЕОПАСЕН!

ТУ 20.30.22-008-19858470-2022