Инструкция по применению:

1 Удалить старые обои, известь, металлические и деревянные предметы и т.п. Оставшиеся мелкие предметы

(шляпки саморезов, гвоздей и т.п.) нужно обработать белой масляной краской.

2  Рабочую поверхность выровнять штукатурками и шпаклёвками. Обеспылить и высушить. Подготовленная

поверхность должна быть сухой, чистой и однотонно белой.

3 Нанести Грунт «» согласно инструкции на упаковке, продольно-поперечными движениями с

просушкой между слоями 6 часов. Шёлковую штукатурку «Paritet» наносить через 24 часа после нанесения

2-го слоя грунта.

4  Перед нанесением шёлковой штукатурки произвести расчет необходимого количества материала для

полного покрытия поверхности от угла до угла из единой замешенной партии, исходя из соотношения: 4,5 м²

покрытия – 1 пакет.

По желанию, произвести расчет необходимого количества Блесток, Декоративных и/или Минеральных добавок

«Paritet» (приобретаются отдельно), рекомендованное соотношение: 1 упаковка добавок на 1 пакет

шёлковой штукатурки; 1 банка (3 пакетика) Блёсток на 3 пакета шёлковой штукатурки.

5 Налить чистой воды, без осадка и примесей, комнатной температуры в пластмассовую ёмкость объемом не

менее 12-ти литров. Количество воды указано на этикетке. Каждый пакет замешивается отдельно.

6 Вскрыть 1 пакет с Базовым покрытием и высыпать содержимое в ёмкость с водой. По желанию, сверху

добавить Блёстки, Декоративные и/или Минеральные добавки. Замешать материал в соответствии с указанным на этикетке способом подготовки: ручным методом - хорошо процеживая массу между пальцами, избегая

образования сгустков; миксерным методом - с использованием дрели с миксерной насадкой на минимальных оборотах.

7  Выдержать замоченный материал 12 часов, используя для удобства хранения заранее подготовленные

чистые полиэтиленовые пакеты соответствующего объема. Перед нанесением материал тщательно перемешать в соответствии с указанным на этикетке способом. Так как возможны незначительные цветовые колебания,

рекомендуется, по мере расхода готовой шёлковой штукатурки «Paritet», пополнять пластиковую ёмкость, смешивая замоченный ранее материал с оставшимся.

8 Готовую смесь равномерно нанести небольшими порциями на рабочую поверхность от угла до угла с помощью прозрачной Пластмассовой кельмы «Paritet». Толщина слоя нанесения шёлковой штукатурки должна быть 1-2 мм. Кельма должна прилегать к рабочей поверхности под углом 10-15 градусов, образуя клин.

Внимание! Рекомендуется через 1-2 часа после нанесения разгладить готовую поверхность пластиковой кельмой,

смачивая её в воде.

Для ускорения высыхания рекомендуется проветривать помещение.

Во избежание наплывов и подтеков материала, а также выступления подложки, придерживайтесь рекомендаций

по расходу.

Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и повышенной влажностью рекомендуется после

полного высыхания поверхности покрыть её Лаком для шёлковой штукатурки «Paritet Décor».

Технические характеристики:

Состав: текстильные волокна, декоративные добавки, связующее.

Расход: 1 упаковка до 4 м².

Температура применения: от +15°С.

Влажность: нормальная.

Жизнеспособность (время потребления): до 48 часов.

Время высыхания: 24-48 часов.

Инструмент нанесения: пластиковая кельма.

Условия хранения: хранить в сухих отапливаемых помещениях,

исключая попадание атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Транспортировка: специальных условий для транспортировки не требуется.

Срок годности: в заводской упаковке без вскрытия – не ограничен.

Меры безопасности: специальные средства защиты не требуются. Материал безопасен для кожи.

Хранить в недоступном для детей и животных месте. Избегать попадания материала в глаза!

При попадании - промыть большим количеством теплой воды. При необходимости обратиться к врачу.

Утилизация: Остатки материала не сливать в канализацию, водоемы и открытый грунт.

Упаковку и полностью высохшие остатки материала утилизировать как бытовой или строительный мусор.

Произведено в России.