Паспорт качества

| Наименование продукта: | Смачивающий агент СА1 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-002-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2605005-9 |
| Дата изготовления: | 05/2026 |
| Срок годности: | 05/2031 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Смачивающий агент СА1 был протестирован на соответствие условиям стандартов: ТУ 2499-002-49782089-2015, ГОСТ 56512, ГОСТ Р ИСО 9934-2

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Требования | Результат |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная однородная жидкость, бесцветная или с желтым оттенком | Соответствует |
| Вязкость, мм2/с | 0,6-2,0 | Соответствует |
| Плотность, г/мл | 0,900-1,100 | Соответствует |
| Коррозионные свойства | Отсутствие следов коррозии на алюминиевых, стальных и титановых сплавах | Соответствует |

Заключение: Смачивающий агент СА1 соответствует требованиям стандартов: ТУ 2499-002-49782089-2015, ГОСТ 56512, ГОСТ Р ИСО 9934-2. Рекомендуемая концентрация: 6-8 pH.

МП