Паспорт качества

| Наименование продукта: | Концентрат магнитной суспензии Элитест КС2 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-002-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2605012-4 |
| Дата изготовления: | 05/2026 |
| Срок годности: | 05/2031 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Концентрат магнитной суспензии Элитест КС2 был протестирован на соответствие условиям стандартов: ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Работоспособность | ГОСТ Р 56512 п. 7.14 ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1 | Индикаторный рисунок должен соответствовать дефектограммам эталонного образца типа 1 и контрольным образцам | соответствует |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2 | Чёрный неоднородный порошок | соответствует |
| Размер частиц, мкм | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.3 | 2-15 | соответствует |
| Ширина раскрытия выявленного условного дефекта, мкм | ГОСТ 21105, ГОСТ Р ИСО 9934-2 | 2-25 | соответствует |
| Термостойкость | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.4 | соответствие стандарту | соответствует |

Заключение: Концентрат магнитной суспензии Элитест КС2 соответствует требованиям стандартов: ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ 21105-87, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ТУ 2499-002-49782089-2015.

МП