	[image: image1.png]TURY

SCANDINAVIA





	Грунтовка  ГФ- 021
ГОСТ 25129-82
ТУ 2312-014-48941829-03




_____________________________________________________________________________
	ОПИСАНИЕ
	Однокомпонентный материал  на основе алкидного  лака
	

	НАЗНАЧЕНИЕ


	предназначена для антикоррозионной защиты  металлических конструкций                                                                                 перед нанесением  материалов типа ПФ, МА.  

	


Технические характеристики
	Цвет


	Красно-коричневый,
серый


	
	Время высыхания до степени 3 при t 0С (20+2), не более

	18-24 часа

	Плотность, г|cм3


	
	
	Расход на один слой, г/м2, 

	80-120

	Разбавитель


	 Уайт-спирит

  сольвент

	
	Условная вязкость, не менее, с

(по  ВЗ-246 с ø сопла 4 мм )

	


Рекомендации по применению:

	Условия нанесения

  
	· грунт наносят при температуре основания и  окружающего воздуха не ниже   + 5 оС  и относительной влажности не выше 80 %

· Рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 30 С

	Подготовка поверхности


	· Очистить поверхность от продуктов коррозии, удалить непрочно держащиеся старое покрытие, удалить масляные и жировые загрязнения. Дополнительно обработать места окалины преобразователем ржавчины TURY.
· Обезжирить поверхность растворителем (ацетон, Р 646)



	ПРОЦЕСС НанесениЯ


	· Перед нанесением  грунтовку  тщательно  перемешать по всему объёму тарного места, обеспечить температуру грунтовки 15-250 С.
· При необходимости разбавить до рабочей вязкости указанными выше растворителями, но не более 8 %
· Рекомендуемое количество слоев  1-2  ( толщина слоя  18-25 мкм)
        Межслойная сушка  не менее 24 часов, при низких температурах время сушки увеличивается

 

	Способы нанесения


	· Пневматическое и безвоздушное распыление

· кисть

· валик




	Состав

  
	 алкидный  лак, антикоррозионные добавки, пигменты,  сиккативы

	
	


Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Возможны индивидуальные аллергические реакции.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её тёплой водой с мылом.

Транспортировка и хранение:
 Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 20°С до плюс 40°С.
Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
_______________________________________________________________________________________________________

Научно-производственная компания «Палитра»

г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д.2  тел.: +7 812 603-45-00, 8 (800) 500-39-75

www.palitra-npk.ru, e-mail: sales@palitra-npk.ru

