НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальная эмаль ПФ-115 предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, цементных, кирпичных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, сверхпрочная, устойчива к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных масел и перепадам температур.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Деревянные поверхности предварительно отциклевать и отшлифовать, затем удалить остатки абразива и пыли. Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить и загрунтовать. Бетонные, кирпичные и цементные поверхности предварительно зашпатлевать и загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие. Поверхности, ранее окрашенные меловыми или известковыми красками, очистить до полного удаления старого покрытия. Отмыть поверхность от жировых и других загрязнений мыльной водой, стиральным порошком или раствором соды, затем высушить.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

В процессе хранения допускается образование плёнки на поверхности, а также выпадение осадка на дне банки. Перед применением эмали плёнку удалить и тщательно перемешать продукт. При необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителями. В процессе окрашивания разбавленный материал периодически перемешивают для предотвращения образования осадка. Наносить эмаль ПФ-115 необходимо тонким равномерным слоем без подтёков на сухую подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Второй слой наносить после полного высыхания первого. Инструмент очистить растворителем. Нанесение слишком толстого слоя покрытия может приводить к его сморщиванию, растрескиванию и к проблеме с высыханием! Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ:

Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Высыхание каждого слоя при темп.(23+2) °С, относительной влажности (50±5) % и рекомендуемой толщине слоя - 24 часа. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 48 часов. Время высыхания увеличивается при более высокой влажности воздуха и более низкой температуре.

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ:

120-260 г/м2 в зависимости от свойств окрашиваемой поверхности.

РАСТВОРИТЕЛЬ:

При необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости сольвентом (нефрас-А – 130/150), скипидаром или ксилолом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и фильтруют через подходящее сито. Допускается для разбавления применять уайт-спирит (нефрас-С4 - 155/200) в смеси с выше перечисленными растворителями, взятой в соотношении 1:1.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. В упакованном виде хранить в закрытом помещений при температуре окружающей среды от - 30°С до + 40°С вдали от источников огня, отопительных и нагревательных приборов. После хранения при низких температурах выдержать эмаль при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

ЭМАЛЬ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНА!

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Может вызвать сонливость, головокружение и тошноту. В случае попадания в глаза промыть водой и немедленно обратиться ко врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца с даты производства.

СОСТАВ:

Алкидный лак, двуокись титана, пигменты, сиккатив, растворитель, целевые добавки и наполнители.

ТУ 20.30.12-005-19858470-2021

Изготовитель: ООО «Гранд Пак»

115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 4, стр. 1, пом. IV, ком.16.

kinkraska.ru

+7 495 909-93-90