Грунт-эмаль Молотковая

Назначение: применяется для защиты и декоративного окрашивания (придание эффекта ковки или чеканки) не загрунтованных и частично прокоррозировавших стальных поверхностей, с толщиной плотно держащейся ржавчины, не более 0,1 мм, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Эмаль также может наноситься на бетонные, деревянные и некоторые пластиковые поверхности, с образованием рельефного покрытия.

Способ применения: Ранее окрашенные поверхности очищают от жира, пыли, грязи, не плотно держащейся ржавчины и старой краски. Перед применением материал тщательно перемешивают до однородного состояния. При наличии на поверхности пленки, ее следует удалить. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости (для краскораспылителя 20-23 сек, для валика 40-45 сек.) сольвентом (нефрас-А - 130/150), скипидаром или ксилолом или их смесью между собой, взятой в любых соотношениях, и фильтруют через подходящее сито или марлевый фильтр. Температура самого лакокрасочного материала должна быть не менее +15°С. При необходимости, после перемешивания материал выдерживают для удаления пузырьков воздуха. Материал наносят на окрашиваемую поверхность в один или несколько слоев, методом распыления, кистью или валиком, тонким равномерным слоем, без потеков, при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 70 %. В процессе окрашивания материал периодически перемешивают для устойчивого формирования рисунка и предотвращения образования расслоения. Первый слой должен быть как можно тоньше, с увеличением толщины наносимой пленки с каждым последующим слоем. Каждый последующий слой наносят до высыхания предыдущего слоя (мокрый по мокрому). Либо после его полного высыхания (через 24 ч.)

Время высыхания: каждого слоя до отсутствия липкости при температуре (23÷2)°С, относительной влажности (50÷5)% и рекомендуемой толщине слоя не более 1 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя и до начала эксплуатации не менее 24 часов. Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета и способа нанесения 60-120 г/м2.

Состав: Лак алкидный модифицированный, антикоррозионные пигменты и наполнители, сиккативы, органические растворители, функциональные добавки, рисункообразователь.

Транспортирование и хранение: Транспортировать и хранить в тщательно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла  и прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды от -40 до +40°С.

Срок годности: 18 месяцев со дня изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

Меры предосторожности: При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты органов дыхания следует применять респиратор. Для защиты органов зрения следует применять специальные очки. Для защиты рук следует применять резиновые перчатки. Беречь от огня.

Очистка инструмента: После завершения работ инструмент промыть ксилолом, скипидаром или сольвентом.

Утилизация: Остатки продукта не сливать в канализацию, водоёмы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой мусор.