Эмаль акриловая универсальная

Назначение: для защитно-декоративной обработки внутри и снаружи помещений. Подходит для окрашивания предварительно загрунтованных, не глянцевых фасадов мебели, садовых сооружений, заборов, качелей, различных архитектурных элементов и т.д. Важно: Не использовать для полов, деревянных фасадов из бревна и бруса, крыш.

Область применения: деревянные вертикальные поверхности (окна, двери, стены, потолки, наличники) и материалы на основе древесины (ДВП, ДСП, ОСП, МДФ, ЦСП, фанера и пр.). Минеральные вертикальные поверхности (оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, бетонные) в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (кухни, ванные, столовые, офисы). Металлические поверхности (в т.ч. оцинкованные). Возможно нанесение на трубы и радиаторы отопления (температура эксплуатации до +80°С). Изделия из пенополистирола, полиуретана (потолочные плинтусы и пр.). Обои под окраску (бумажные и стеклообои).

Свойства: экологичная эмаль без неприятного запаха. Формирует гладкую, укрывистую пленку с хорошей адгезией. Легко наносится и равномерно распределяется. Атмосферостойкая, выдерживает сезонные колебания температуры, умеренное истирание, механические воздействия, влагу и загрязнения. Выдерживает влажную уборку без использования жестких абразивных средств. Благодаря антисептику в составе предотвращает грибок и плесень, защищает от коррозии.

Подготовка поверхностей: перед окраской удалите старое шелушащееся покрытие спец. смывками (СД, СП-7, АФТ-1 и пр.) или механически (щетки, скребки, шлифовальные круги). Если покрытие прочное и не шелушится – вымойте его моющим средством.

• Дерево должно быть чистым, сухим (влажность до 15%), отшлифованным мелкозернистой шкуркой (зернистость 200). При наличии поражений или старых покрытий древесину необходимо зашкурить и отшлифовать. Поверхность загрунтовать эмалью, разбавленной водой.

• Минеральная поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и загрунтованной. При трещинах, сколах и неровностях - поверхность зашпатлевать и отшлифовать.

• Металл должен быть чистым и обезжиренным. Для лучшего сцепления и усиленной защиты от коррозии загрунтовать ГФ-021. Старые покрытия (алкидные, алкидно-уретановые) зашкурить до матового состояния мелкой шкуркой. Для проверки совместимости покрытий рекомендуется пробная окраска опытного участка.

• Оцинкованную сталь не допускается окрашивать без подготовки. Необходимо обезжирить растворителем (например Уайт-Спирит), после обработать 3% раствором соды пищевой или кальцинированной, промыть водой, высушить, зашкурить до матовости.

Нанесение: перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, губкой или краскопультом при температуре воздуха и поверхности от +10°С, влажности воздуха не более 80%. Не рекомендуется наносить на поверхности, температура которых выше +35°С. Сразу после использования инструмент промыть водой. Свежеокрашенную поверхность рекомендуется защитить от воды, пыли и грязи.

Расход: средний расход на один слой составляет 60-120 г/м2 в зависимости от инструмента, поверхности и толщины слоя.

Разбавление: допускается разбавление водой до 5% от массы эмали (5 гр. воды на 100 гр. эмали).

Состав: дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Время высыхания:

*Высыхание «на отлип» / межслойная сушка при +20 (±2)°С и влажности воздуха не более 80%:

- Деревянная и минеральная поверхность - 1 час;

- Металлическая поверхность и пластик - 3 часа.

При понижении температуры и/или повышении влажности время увеличивается. Полное высыхание 24 часа, полный набор прочностных характеристик (можно приступать к влажной уборке с мягкими моющими средствами) по истечении 14 дней.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Хранение и транспортирование: в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортировка при температуре до          -30°С не более месяца. Выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. Размораживать 24 часа при комнатной температуре. Перед эксплуатацией размороженную эмаль тщательно перемешать.

Утилизация: тару с остатками продукта плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.

ТУ 20.30.12-002-19858470-2020