Краска для потолков ReMast

Вид работ:

Для внутренних работ.

Назначение:

Краска предназначена для окрашивания потолков в сухих помещениях. Подходит для кухни, прихожей, спальни и гостиной.

Тип поверхности:

Подходит для нанесения на поверхности на бумажной, древесной, бетонной, кирпичной, отштукатуренной и других минеральных основах.

Свойства (преимущества):

Образует однородную матовую поверхность без посторонних включений, кратеров, морщин и трещин, скрывает дефекты поверхности. Легко наносится и быстро высыхает, не обладает резким запахом и не желтеет с течением времени. Обладает хорошей адгезией и

Условия применения:

Температурный режим нанесения от +5 С до +35 С и относительной влажности воздуха не более 65%. Температура воздуха в помещении во время окрашивания и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5 С.

Подготовка поверхности:

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и очищенна от старого отслоившегося покрытия, пыли и других загрязнений. Если имеются биопоражения, необходимо воспользоваться пропиткой «Антиплесень» следуя инструкции. Окрашенные и зашпатлеванные поверхности отшлифовать, удалить пыль от шлифовки и для лучшего сцепления краски с поверхностью стен, укрепления верхнего слоя основания, уменьшения расхода краски и выравнивания впитывающей способности загрунтовать акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

Нанесение:

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Краска наносится валиком, кистью или краскораспылителем на сухую подготовленную поверхность в 2 и более слоев с межслойной сушкой не менее 2 часов.

Рекомендуемое количество слоев:

1-2 слоя в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата.

Разбавление:

Краска готова к нанесению, возможно разбавление до 5%.

Колеровка:

Цвет продукта – белый, возможна колеровка водными или универсальными колорантами в пастельные оттенки.

Инструмент:

Валик, кисть и краскораспылитель

Время высыхания:

Время высыхания до степени 3 при температуре +20 С составляет 1-2 часа между слоями полное высыхание наступает в течение 12 часов. Время высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении уровня влажности.

Состав:

Стирол-акриловая дисперсия, наполнители, диоксид титана, целевые и антисептические добавки, вода.

Белизна/цвет:

88%, белый.

Степень блеска:

Степень блеска при 60° 2,5% при 85° 10%

Расход примерный:

100-250 г/м2 (100-150 г/м2 при покрытии в 1 слой).

Очистка инструмента:

При завершении работ сразу промыть инструмент водой.

Срок годности:

24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения

Транспортировка и хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С.Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Меры предосторожности и утилизация:

ОСТОРОЖНО! Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания

на кожу, в глаза и органы дыхания. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Хранить в местах, недоступных для детей.

После использования и обработки продукта пустую укупоренную тару утилизировать как бытовой мусор.

Рекомендации:

Для получения качественного покрытия наносить минимум в 2 слоя. При окрашивание больших площадей использовать продукт одной партии и даты изготовления. Краска белого цвета колеруется универсальными колеровочными пастами в пастельные тона.