630088 г.Новосибирск, ш. Советское, зд. 1 А,

тел.: (383) 315-12-12 (многоканальный)

E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

БИО-ЛАЗУРЬ

ЛЕССИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ

для наружных и внутренних работ

ТУ 5772-002-49075239-2001 изм.

Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

НАЗНАЧЕНИЕ: высокопрочный лессирующий состав «Био-Лазурь» для комплексной защиты и декоративной отделки древесины.

Предотвращает появление и распространение плесени, грибка, синевы, гниения и других биопоражений, а также защищает от насекомых-древоточцев.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для наружных работ - деревянные фасады, заборы, беседки, скамейки, садовые строения, а также окна и двери.

Для внутренних работ -  потолки, стены, мебель. Допускается окрашивание деревянных полов с последующим нанесением акрил-уретанового лака «Радуга 130».

ДОСТОИНСТВА:

- гибридная акрил-уретановая технология делает покрытие особо прочным и эластичным

- формула 3 в 1: не требует грунтования, защищает и декорирует

- двойная композиция воска и силикона активно отталкивает воду и грязь

- не содержит растворителей

- практически не пахнет

- подчеркивает текстуру древесины

- образует благородное полуматовое покрытие

- великолепная адгезия к древесине

- идеально подходит для строганной и пилёной древесины

- легко и равномерно наносится, быстро сохнет

- создает паропроницаемое дышащее покрытие, не задерживающее влагу внутри древесины

- выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств

- 10 лет надежной защиты

ПРИМЕНЕНИЕ: поверхность должна быть сухой и чистой, не покрытой посторонним материалом. Влажность древесины не должна превышать 20%.  Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть средством для удаления плесени, соблюдая инструкцию по применению. Поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Перед применением и в процессе использования Био-лазурь тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить не менее 2 слоев по направлению волокон древесины с промежуточной сушкой 2 часа. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку для удаления поднявшихся волокон древесины. Наносить кистью, валиком, губкой, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°С. Не обрабатывать мёрзлую древесину.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2-3 часа при температуре +20 °С и относительной влажности 65%.

РАСХОД в 1 слой:

9–14 м2/л по строганой поверхности;

5–8 м2/л по пилёной поверхности древесины, зависит от впитывающей способности древесины и способа нанесения.

СОСТАВ: вода, стирол-акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, пигменты, силиконовая добавка, воск, фунгицид, целевые добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5 °С до +30 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой «зима».

Срок годности в невскрытой заводской таре

24 месяца с даты изготовления

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

сразу после использования удалить остатки продукта, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Био-лазурь пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством воды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Выпускается в таре: 0,9л, 2,7л, 9л.