Паспорт качества

| Наименование продукта: | Масло Элитест МЛ1Н |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-002-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2512003-4 |
| Дата изготовления: | 12/2025 |
| Срок годности: | 12/2030 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Масло Элитест МЛ1Н было протестировано на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Работоспособность | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.1 | соответствие стандарту | соответствует |
| Цвет | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.2 | прозрачная однородная жидкость | соответствует |
| Температура вспышки | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.7 | > 61 °С | 62 °С |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 9934-2 п. 7.15 | < 0,020 % | 0,003 % |

Вывод: масло Элитест МЛ1Н соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ Р 56512-2015, ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011, ISO 9934-2:2015, ТУ 2499-002-49782089-2015.

МП