Паспорт качества

| Наименование продукта: | Пенетрант Элитест П52 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-001-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2507520-7 |
| Дата изготовления: | 07/2025 |
| Срок годности: | 07/2030 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Пенетрант Элитест П52 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность | ГОСТ 18442-80 п. 4.7.1 | II класс чувствительности | II класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 2 (средний) | уровень чувствительности 2 (средний) |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1 | красная однородная жидкость | соответствует |
| Плотность | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3 | 0,990 г/см3 ± 5 % | соответствует |
| Вязкость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4 | соответствие стандарту | соответствует |
| Точка вспышки | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.5 | ≥ 93 °С | соответствует |
| Стойкость к смыванию | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.6 | соответствие стандарту | соответствует |
| Устойчивость к воде | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.10 | ≥ 5 % | соответствует |
| Коррозионные свойства | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11 | соответствие стандарту | соответствует |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12 | < 0,020 % | соответствует |
| Содержание воды | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.20 | соответствие стандарту | соответствует |

Вывод: пенетрант Элитест П52 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ISO 3452-2:2021, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МП