ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ ПФ-115 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ MÖKKE

Область и способ применения

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и окрашивания внутри помещений. Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком, отшлифовать и очистить от пыли. Неровности в поверхности зашпаклевать и загрунтовать. Перед применением эмаль тщательно перемешать (допускается лёгкий перемешиваемый осадок), при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом (нефрас С-4150/215), скипидаром или смесью растворителей в соотношении 1:1. Если при хранении образовалась плёнка, её следует удалить. Эмаль наносится методом распыления, кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход и время высыхания

Расход эмали на один слой покрытия 100-180 г/м2. Время высыхания каждого слоя при температуре 20+2° С не менее 14 часов. Полное высыхание 24 часа. Набор прочности 2 дня.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнители, целевые добавки, растворители, сиккатив.

Срок годности

24 месяца со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.

Транспортировка и хранение

Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и солнечных лучей. Эмаль в упакованном виде хранить в закрытом, сухом помещении при температуре окружающей среды от - 40°С до +40°С вдали от отопительных и нагревательных приборов. Плёнка и осадок не являются браком.

Способы утилизации

Не допускается оставлять в помещении пропитанные эмалью тряпки, ветошь. После использования банка с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку.

К сведению потребителя

Незначительное отличие в оттенках цвета в разных партиях не является браком. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованию материала не по назначению.

Меры предосторожности

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ ПРОДУКТ.

БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для работы с эмалью использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте.

ГОСТ 6465-76