ГРУНТ–ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- Экологичный - Не содержит органических растворителей - Устраняет риск протечек через междуэтажные перекрытия - Применяется для гидроизоляции «теплых полов» - Обладает высокой эластичностью и прочностью на разрыв

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-гидроизоляция применяется для создания гидроизоляционного слоя в ванных комнатах, санузлах, душевых и других помещениях, где необходимо  устранить риск протечки через междуэтажные перекрытия. Предназначен для нанесения на различные минеральные основания: бетон, кирпич, цементные и оштукатуренные поверхности, гипсокартонные плиты и т.п. Материал окрашен в голубой цвет для лучшей визуальной оценки нанесения слоев.

Совместим с фактурными декоративно-защитными покрытиями Olsta™.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой. При необходимости удалите непрочно держащиеся слои лакокрасочных покрытий. Неровные поверхности выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Угловые стыки и швы необходимо проклеить строительной сетчатой лентой. Сильно впитывающие основания обработать грунтом глубокого проникновения Interior Primer или Exterior Primer Olsta™.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунт тщательно перемешать.  Для нанесения используйте жесткую кисть или ворсовый валик с длиной ворса 4-5 мм. Грунт наносится в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов. Полное высыхание покрытия – через 24 часа в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки материала утилизируйте со строительными отходами или как бытовой мусор.

| ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ | Специальная эластичная акриловая дисперсия |
| --- | --- |
| СОСТАВ | Акриловая эластичная дисперсия, наполнители, функциональные добавки, вода, пигмент |
| ЦВЕТ | голубой |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,20 г/см3 |
| РАСХОД | 0,5л/м² в зависимости от впитывающих свойств поверхности |
| ВЫСЫХАНИЕ | полное высыхание — через 24 часа, при температуре воздуха 22°С и относительной влажности не более 65 %. |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА | Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования |
| ХРАНЕНИЕ | 24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 ºС до 25 ºС. |

ТУ 2316-002-21326390-2013

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.olsta.ru