Праймер битумный

грунтование бетонных, деревянных, металлических, цементно-песчаных поверхностей для обеспечения прочности сцепления кровельных гидроизоляционных материалов с основанием.

Хранение: Хранить в герметичной таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте.

Транспортировка: Транспортировка производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением действующих правил перевозки грузов на данном виде транспорта. Температура окружающей среды при транспортировании от -30°С до +30°С .

Расход: от 0,2 кг/м2 при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Время высыхания одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов.

Применение: Праймер тщательно перемешать. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков старого покрытия, снега и наледи. Наносить на сухую поверхность кистью, валиком или методом распыления в 2-3 слоя. Рекомендуется использовать при температуре  от -5°С до + 45°С. Перед нанесением в условиях низких температур праймер отогреть в теплом помещении в течении суток при температуре не менее +15°C.  Укладка наплавляемых материалов допускается после полного высыхания праймера.

Меры предосторожности: Мастика огнеопасна. Не применять вблизи открытых источников огня. Работать в проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. Беречь от детей!

Способ утилизации: Остатки продукции не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару с остатками продукта закрыть и отправить на бытовую свалку, либо в специализированный пункт назначения.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Состав: битум, растворитель, минеральный наполнитель, пластификатор.

Хранение: Хранить в герметичной таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте.

Транспортировка:  Транспортировка производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением действующих правил перевозки грузов на данном виде транспорта. Температура окружающей среды при транспортировании от -30°С до +30°С .

Расход: от 0,2 кг/м2 при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Время высыхания одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов.

ТУ 20.30.22-008-19858470-2022