Мастика кровельная

Заделка и герметизация швов и трещин при ремонте и монтаже кровельных покрытий, пароизоляция при устройстве кровельных систем, укладка рулонных кровельных материалов.

Хранение: Хранить в герметичной таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. 
Транспортировка: Транспортировка производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением действующих правил перевозки грузов на данном виде транспорта. Температура окружающей среды при транспортировании от -30°С до +30°С . 
Расход: от 2 кг/м2 при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Время высыхания одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов. 
Применение: Мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (уайт-спирит, сольвент)  до нужной вязкости, (не использовать ГСМ). Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, остатков  старого покрытия, снега и наледи. Перед нанесением рекомендовано обработать поверхность битумным праймером Mökke. Наносить на сухую поверхность шпателем в 1-2 слоя. Рекомендуется использовать при температуре от -10°С до + 40°С. Перед нанесением в условиях низких температур мастику отогреть в теплом помещении в течении суток при температуре не менее +20°C.
Меры предосторожности: Мастика огнеопасна. Не применять вблизи открытых источников огня. Работать в проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. Беречь от детей!

Способ утилизации: Остатки продукции не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару с остатками продукта закрыть и отправить на бытовую свалку, либо в специализированный пункт назначения.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Состав: битум, растворитель, минеральный наполнитель, гербицидные добавки.

ТУ 20.30.22-008-19858470-2022