Мастика гидроизоляционная

Обмазочная гидроизоляция бетонных, деревянных конструкций,элементов фундамента, находящихся в грунте. 

Применение: Мастику тщательно перемешать. При необходимости разбавить растворителем (уайт-спирит, сольвент) до нужной вязкости, (не использовать ГСМ). Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и остатков  старого покрытия. Перед нанесением рекомендовано обработать поверхность битумным праймером Mökke. Наносить на сухую поверхность шпателем, валиком, кистью в 2-3 слоя. Рекомендуется использовать при температуре  от o-10С до +40С. Перед нанесением в условиях низких температур мастику отогреть в теплом помещении в  течении суток при температуре не менее +15C.

Меры предосторожности: Мастика огнеопасна. Не применять вблизи открытых источников огня. Работать в проветриваемом помещении, используя средства индивидуальной защиты. Избегать попадания на кожу и в глаза. Беречь от детей!

Способ утилизации: Остатки продукции не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару с остатками продукта закрыть и отправить на бытовую свалку, либо в специализированный пункт назначения.

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. Дата производства и номер партии указаны на  упаковке.

Состав: изоляционный битум, органический растворитель, минеральный наполнитель.

Хранение: Хранить в герметичной таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте.

Транспортировка: Транспортировка производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с соблюдением действующих правил перевозки грузов на данном виде транспорта. Температура окружающей среды при транспортировании от -30°С до +30°С.

Расход: от 1 кг/м2 при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм. Время высыхания одного слоя при температуре +20°C не более 24 часов.

ТУ 20.30.22-008-19858470-2022