Лента малярная MAITRE DECO TOOLS Точные линии (желтая)

Наименование и артикулы:

- Лента малярная MAITRE DECO TOOLS Точные линии (желтая) 24мм.Х25м., рисовая бумага. Арт. MD IN00023

- Лента малярная MAITRE DECO TOOLS Точные линии (желтая) 38мм.Х25м., рисовая бумага. Арт. MD IN00026

Сбалансированный стандарт для большинства малярных работ. Лента малярная MAITRE DECO TOOLS «Точные линии» (желтая) предлагает оптимальное сочетание адгезии и бережного снятия. Ее универсальность делает ее самым популярным выбором как для домашнего ремонта, так и для профессионального использования на гладких поверхностях.

Ключевые преимущества:

- Идеальный баланс: Клей средней липкости (адгезия >=3,3 N/25мм) обеспечивает надежное крепление, но при этом позволяет легко и чисто снять ленту.

- УФ-стойкость: Подходит для работ в помещениях с ярким освещением, а также для кратковременного использования на улице (например, окраска элементов на балконе или террасе).

- Аккуратная линия: Гарантирует получение ровного, четкого края без подтеков и «бахромы», что критически важно для качественного ремонта.

- Долговременная чистота: Как и другие ленты серии, не оставляет следов клея на поверхности при удалении в течение 8 недель.

Область применения: Рекомендуется для внутренних работ по гладким поверхностям: стены, потолки, дверные косяки, окраска мебели, радиаторов, создание геометрических рисунков. Отлично подходит для подготовки поверхности перед покраской.

Технические характеристики и применение:

- Материал основы: Рисовая бумага WASHI.

- Клеевой состав: Акриловая дисперсия со средней адгезией (>=3,3 N/25мм).

- Толщина материала: 90 мкм (+/-10%).

- Стойкость на поверхности: До 8 недель.

- Условия для идеального результата: Наклеивайте на предварительно очищенную, сухую и обезжиренную поверхность. Идеальная температура для работы — +18°C...+25°C. Обязательно проведите тест на совместимость с поверхностью.

- Как правильно снимать: Для формирования безупречной линии отклеивайте ленту без рывков, медленно потянув ее под углом к поверхности.

- Условия хранения: Сохраняет свои свойства в течение 24 месяцев при хранении в сухом прохладном месте (от +5°C до +30°C) в заводской упаковке.

Выберите желтую ленту MAITRE DECO TOOLS «Точные линии» для повседневных ремонтных задач, где требуется проверенная надежность и предсказуемый отличный результат.