Строительный клей ПВА (добавка) ReMast

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА: клей ПВА – строительный экологически чистый клей. Не водостойкий. Применяется как добавка для строительных растворов. Увеличивает прочность и эластичность соединения. Может использоваться как самостоятельный клей для склеивания легких изделий из бумаги, картона, тканей, не подвергающихся большим нагрузкам на разрыв.

ВНИМАНИЕ! Не предназначен для склеивания тяжелых ответственных конструкций (дерева, мебели, металла, плитки, обоев и др.).

РАСХОД: при грунтовании поверхности – 1 кг состава на 7 л холодной воды. Для пластификации раствора – 1-1,5 кг состава на 10 кг строительной смеси (цемент, песок).

СОСТАВ: ПВА, технологические добавки, загуститель, консервант, вода.

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа при температуре (+20±5)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением клей тщательно перемешать. Предварительно рекомендуется проверить совместимость клея со строительной смесью. В случае использования как самостоятельного клея, склеиваемые поверхности предварительно очистить от пыли и загрязнений, при необходимости обезжирить. Клей нанести тонким равномерным слоем кистью или валиком на одну из склеиваемых поверхностей, плотно прижать друг к другу, остатки клея удалить. Соединить склеиваемые поверхности и оставить под нагрузкой до полного высыхания. При склеивании бумаги выдержка грузом не требуется. После нанесения остатки клея удалить влажной губкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: хранить при температуре от +5 °С до +30 °С в плотно закрытой заводской упаковке в защищённом от нагревания и прямых солнечных лучей месте. Срок годности - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении рекомендованных условий хранения и транспортировки. Допускается транспортировка при температуре до -20 °С, выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания клей следует разморозить при комнатной температуре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: клей пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты: очки, перчатки, респиратор. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: после использования тару утилизировать как бытовые отходы.

ТУ 20.52.10-012-19858470-2025