МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ MÖKKE

+ Атмосферостойкое

+ Содержит карнаубский воск

Места назначения:

- Террасы

- Беседки

- Настилы

- Навесы

- Перголы

- Лестницы

- Садовая мебель

Назначение

Масло для террас и садовой мебели 	MÖKKE предназначено для наружных и внутренних работ по дереву. Имея в составе твердый воск устойчив к внешним неблагоприятным атмосферным воздействиям. Легко наносится. Подчеркивает структуру древесины. Глубоко проникает в поры, не образовывая пленку, что позволяет древесине дышать. Защищает древесину от влаги и растрескивания.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, предварительно отшлифована и очищена от грязи и пыли. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Шлифовку поверхности рекомендуется производить абразивными материалами зернистостью Р 80-120 (Ель, Сосна), Р 60-120 (твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия глубоких загрязнений, очистить поверхность моющим средством. Старые слои ЛКМ тщательно удалить. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

Нанесение

Продукт готов к применению. При необходимости можно разбавить Живичным скипидаром. Перед нанесением масло для террас необходимо тщательно перемешать. Влажность древесины не должна превышать 17%. Оптимальная температура нанесения не ниже +5°C. Рекомендуется нанести не менее 2-х слоев. Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. После нанесения масла выждать 15-20 минут и удалить излишки сухой, безворсовой тканью.

Обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным моющим средством или мыльным раствором. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить живичным скипидаром. Нанесите масло способом, описанным ранее в один слой.

Время высыхания

1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 16 - 18 часов

2 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 24 - 48 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полное высыхание и набор прочность поверхности через 7 дней.

Состав

Смесь натуральных масел, воск карнауба, диоксид кремния, канифоль, органический растворитель, УФ-стабилизатор, диоксид титана, оксид железа, сиккатив (без свинца), антисептик.

Расход

1 литр на 15 – 20 м2 в зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Очистка инструмента

После работы, инструмент очистить Живичным скипидаром, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

Инструмент

Кисть, х/б ткань.

Срок годности

Гарантийный срок годности – 60 месяцев.

Транспортировка и хранение:

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -35°C до +35°C. При хранении масла в отрицательных температурах, перед началом работ, необходимо в течении суток выдержать масло при температуре от +18°C до +25°C.

Меры предосторожности и утилизация:

При работе с маслом обеспечить вентиляцию воздуха и использовать перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования утилизировать как бытовые отходы.

Натуральное масло обладает характерным запахом.

Рекомендации

Цветное масло из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке.

ТУ 20.59.20-007-19858470-2021