Паспорт качества

| Наименование продукта: | Пенетрант Элитест П62 |
| --- | --- |
| Нормативный документ: | ТУ 2499-001-49782089-2015 |
| Номер партии: | 2606620-8 |
| Дата изготовления: | 06/2026 |
| Срок годности: | 06/2031 |
| Изготовитель: | ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород |

Пенетрант Элитест П62 был протестирован на соответствие условиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

| Наименование показателя | Метод испытания | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувствительность | ГОСТ 18442 п. 4.7.1 | I класс чувствительности | I класс чувствительности |
|  | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.2 | уровень чувствительности 2 (высокий) | уровень чувствительности 2 (высокий) |
| Внешний вид | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.1 | красная однородная жидкость | соответствует |
| Плотность | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.3 | 0,88-1,07 г/см3 | соответствует |
| Вязкость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.4 | 6,37-9,56 мм2/с | соответствует |
| Люминесцентная яркость | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.7 | 80 % ± 10 % | соответствует |
| Коррозионные свойства | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.11 | соответствие стандарту | соответствует |
| Содержание серы и галогенов | ГОСТ Р ИСО 3452-2 п. 6.12 | < 0,020 % | соответствует |

Результат: пенетрант Элитест П62 соответствует требованиям стандартов:

ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ТУ 2499-001-49782089-2015.

МП