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Паспорт качества

	Наименование продукта:
	Пенетрант Элитест П62

	Нормативный документ:
	ТУ 2499-001-49782089-2015

	Номер партии:
	2606620-8

	Дата изготовления:
	06/2026

	Срок годности:
	06/2031

	Изготовитель:
	ООО «ЭЛИТЕСТ», Россия, г. Нижний Новгород



Пенетрант Элитест П62 был протестирован на соответствие условиям стандартов:
ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ТУ 2499-001-49782089-2015.

Результаты испытаний:

	Наименование показателя
	Метод испытания
	Требования
	Результат

	Чувствительность 
	ГОСТ 18442
п. 4.7.1
	I класс чувствительности
	I класс чувствительности

	
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.2
	уровень чувствительности
2 (высокий)
	уровень чувствительности
2 (высокий)

	Внешний вид
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.1
	красная однородная жидкость
	соответствует

	Плотность
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.3
	0,88-1,07 г/см3
	соответствует

	Вязкость
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.4
	6,37-9,56 мм2/с
	соответствует

	Люминесцентная яркость
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.7
	80 % ± 10 %
	соответствует

	Коррозионные свойства
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.11
	соответствие
стандарту
	соответствует

	Содержание серы и галогенов
	ГОСТ Р ИСО 3452-2
п. 6.12
	< 0,020 %
	соответствует



[bookmark: _GoBack]Результат: пенетрант Элитест П62 соответствует требованиям стандартов:
ГОСТ 18442-80, ГОСТ Р ИСО 3452-2-2009, ТУ 2499-001-49782089-2015.
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