ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Резиновая краска

НАЗНАЧЕНИЕ:
Специальная водно-дисперсионная резиновая краска предназначена для широкого спектра строительных и отделочных работ как внутри помещений, так и снаружи. Материал успешно применяется для обработки различных поверхностей: металлических, деревянных и бетонных конструкций. С её помощью можно выполнять масштабные задачи, такие как покраска крыш, цоколей, фасадов зданий, бывшей в эксплуатации оцинкованной стали, шифера, черепицы, стен кухонь и ванных комнат, за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой. Краска отлично подходит для декоративной отделки заборов и архитектурных элементов. Не применять для окраски полов!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:
Перед началом работ необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Следует удалить все старое отслаивающееся покрытие и заделать имеющиеся трещины и неровности. Глянцевые поверхности зашкурить. Мелящие, впитывающие и пористые поверхности предварительно загрунтовать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой. Особое внимание нужно уделить оштукатуренным поверхностям – они должны выстояться не менее 14 дней перед началом работ. Металлические поверхности необходимо предварительно обработать антикоррозийной грунтовкой для защиты от ржавчины.  Только правильная подготовка основания обеспечит качественное нанесение материала и долговечность покрытия.


НАНЕСЕНИЕ:
[bookmark: _GoBack]Нанесение материала должно осуществляться равномерным нетолстым слоем при оптимальной температуре от +5°C до +30°C. Рекомендуется двухслойное нанесение: первый слой следует наносить в одном направлении, а последующие – перпендикулярно предыдущему направлению. Второй слой необходимо наносить только после полного высыхания первого. Для обработки труднодоступных мест и углов следует использовать кисть. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит качественное покрытие и долговечность финишного результата.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
При температуре (20±5) °C и влажности воздуха не более 70% время высыхания «на отлип» составляет не более 60 минут, межслойная сушка не менее 1 часа, полное высыхание не менее 24 часов. Полный набор прочности покрытия происходит в течение 14-28 суток.
При понижении температуры время высыхания увеличивается

СОСТАВ:
Силиконизированная стирол-акриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для белой), пигменты (для цветных), наполнители, функциональные и антисептические добавки, модификаторы реологии.

РАСХОД:
[bookmark: _Hlk194392106]Примерный расход 120-180 г/м² один слой на гладкие подготовленные основания, на грубые, пористые, фактурные поверхности 140-220 г/м². Точный расход зависит от типа поверхности и метода нанесения.



ИНСТРУМЕНТ И ОЧИСТКА:
В работе используются кисти, валики с коротким или средним ворсом, краскопульты.
Очистка инструментов производится водой сразу после использования, засохший состав удаляется механически.
СРОК ГОДНОСТИ:
24 месяца с даты изготовления. После вскрытия хранить в оригинальной плотно закрытой таре.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
В плотно закрытой оригинальной таре от 0°C до +40°C. Возможна транспортировка при -25°C не более месяца. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания. Размораживать при температуре (20±5)°С и тщательно перемешать до получения однородной массы.

УТИЛИЗАЦИЯ:
После использования продукта по назначению, пустую тару или тару с остатками продукта необходимо плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Использовать средства индивидуальной защиты, работать в хорошо проветриваемых помещениях.
При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае попадания краски в глаза или на кожу необходимо промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
Не допускать детей к месту проведения работ.



РЕКОМЕНДАЦИИ:
Перед применением тщательно перемешать!
При необходимости разбавить водой не более 5%
Окраска наружных поверхностей НЕ рекомендуется в дождливую погоду, относительная влажность воздуха не должна превышать 75%.
Избегать попадания пыли во время высыхания

