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Объем:  0,15л /0,3л

· Предотвращает растрескивание древесины
· Шелковисто матовый финиш
· Образует износостойкое покрытие
· Защищает от влаги и плесени

Назначение: Воск для мебели и столешниц предназначен для пропитки всех типов деревянных изделий и строений. Защищает изделие от растрескивания. Обладает антистатическим свойством. После полного высыхания становится шелковисто-матовым и гладким на ощупь покрытием. Легко реставрируется. Наносится на чистую древесину или ранее окрашенную масляно-восковыми составами.

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть хорошо отшлифована (зерно Р80 - Р180), сухой и очищенной от грязи, пыли и жира. Шлифование производить поэтапно, используя абразивные материалы от крупного до мелкого зерна, не оставляя рисов, и царапин. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром.

Нанесение: Нанести воск на поверхность тонким ровным слоем сухой безворсовой тканью или полировальной машиной не оставляя разводов. Через 10-15 минут отполировать поверхность войлочной тканью или нейлоновым падом (микрофибра). В случае высокой нагрузки на поверхность рекомендуется нанести второй слой через 24 часа. Влажность древесины не должна превышать 15%. Оптимальная температура нанесения не ниже +10°С. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Очистку инструмента производить живичным скипидаром, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

Время высыхания: 1 слой при t+20°C и при влажности 40-60% - 16-18 часов. Время высыхания 2 слоя при t+20°C и при влажности 40-60% - 24-48 часов. Набор прочности 7-10 дней.

Состав: Органический растворитель, терпентинное масло, воск карнауба, воск пчелиный. 
Расход: 1л на 60 м2 (в один слой). Расход зависит от качества подготовки поверхности и впитывающей способности древесины.
Срок годности: 60 месяцев с даты изготовления. 
Транспортировка и хранение: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С.
Меры предосторожности: При работе с воском обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.
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