Эмаль акриловая для пола и лестниц

Назначение: Для внутренних и наружных работ по дереву, паркету, ламинату, бетону, металлу, МДФ, ДСП, ДВП.  Предназначена для окрашивания горизонтальных и вертикальных поверхностей, бетонных и деревянных полов, подвергающихся умеренному механическому воздействию, дверей, мебели и террас, защищенных от прямого воздействия солнечных лучей и осадков (под навесом). Возможно нанесение на металл.

Свойства: образует износостойкое гладкое полуглянцевое покрытие. Легко наносится и не оставляет подтёков. Обладает высокой укрывистостью. Быстросохнущая, что помогает сократить время на проведении работ. Состав на водной основе делает краску экологичной и безопасной для здоровья и окружающей среды.  Не выделяет неприятных запахов во время нанесения и высыхания, что делает её идеальной для использования в закрытых помещениях. Покрытие сохраняет свой внешний вид и защитные свойства при интенсивном использовании. Поверхность после окрашивания устойчива к чистке моющим средством.

Подготовка поверхности: окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой (древесина до 15%, бетон до 4%) и очищена от старого отслоившегося покрытия, если есть трещины и прочие неровности, поверхность следует зашпаклевать и отшлифовать. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Удалить пыль и загрунтовать. В качестве грунтовочного слоя можно использовать саму эмаль, разбавленную на 10-20% водой (10-20 грамм воды на 100 грамм эмали). Металлические поверхности для лучшего сцепления и усиленной защиты от распространения ржавчины обезжирить и загрунтовать ГФ-021.

Нанесение: перед применением эмаль необходимо тщательно перемешать в течение 2-5 минут. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком минимум в 2 слоя (с межслойной сушкой 2-3 часа). При окрашивании больших площадей использовать эмаль одной партии либо смешать эмаль из разных партий в одной емкости. Применять при температуре воздуха и поверхности не ниже +10°C, влажности воздуха не более 70%. Сразу после использования инструмент промыть водой.

Разбавление водой:

·	для грунтования — до 10–20% (до 10-20 грамм воды на 100 грамм эмали)

·	для финишного покрытия — до 5% (до 5 грамм воды на 100 грамм эмали)

Колеровка: белая эмаль колеруется в пастельные, не яркие оттенки с помощью универсальных колеровочных паст. До 4% от массы эмали (до 4 грамм колоранта на 100 грамм эмали).

Время высыхания: одного слоя «на отлип» при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха не более 70% - 1 час. Межслойная сушка – 2-3 часа. Через 24 часа покрытие готово к эксплуатации (можно ходить, но не размещать на покрытии тяжелые или большой площади предметы, препятствующие высыханию). Покрытие беречь от воздействия влаги до полного набора прочности. Полный набор прочностных характеристик покрытия (влажная уборка, установка мебели, ковров и т.п.) достигается через 14 дней.

Расход: примерный расход при однослойном покрытии составляет 60-80 г/м2.  В зависимости от цвета, толщины и способа нанесения, а также свойств поверхности и используемого инструмента расход может увеличиться.

Состав: дисперсия стирол-акриловая, диоксид титана, антикоррозионные добавки, наполнители, реологические добавки, вода.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

Хранение, транспортировка и утилизация: эмаль хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Допускается транспортирование и хранение краски при температуре до -30°С не более одного месяца. Эмаль выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания без потери качества. После использования эмали тару с остатками продукта плотно закрыть и отправить на бытовую свалку.

Рекомендации: для получения качественного покрытия наносить минимум в 2 слоя. При окрашивании больших площадей использовать продукт одной партии или разных партий одного цвета, предварительно смешав эмаль в одной емкости.