[bookmark: _GoBack]Краска-грунт для плит OSB
Назначение: краска-грунт предназначена для предварительной и финишной окраски OSB-плит, SIP-панелей, ДВП, ДСП, МДФ, ГКЛ, фанеры, деревянных и минеральных поверхностей. Подходит для наружных и внутренних работ. 
Свойства: краска-грунт для плит OSB MÖKKE не выгорает на солнце и обладает высокой укрывной способностью, что экономит расход состава. Представляет собой самостоятельное покрытие, не требующее предварительного грунтования. Легко колеруется водными и универсальными колерами не более 10%.
Подготовка поверхности: поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Плиты OSB не шлифовать перед окрашиванием. Наносить краску-грунт следует только при благоприятных атмосферных условиях - при температуре окружающей среды от +10°С до +30°С и влажности не более 80%.
Инструкция по применению: перед использованием перемешать, при необходимости разбавить. Недопустимо использовать краску-грунт при температуре ниже +5°С и влажности воздуха более 80%. Наносить кистью, валиком или распылителем на подготовленную сухую, чистую поверхность, тщательно прокрашивая неровности, а также торцы OSB-плит.
Разбавление: покрытие готово к применению, но, если необходимо, разбавьте водой (в качестве предварительного покрытия - до 30% от общего объема краски; для финишного покрытия - не более 10% от общего объема краски). Не рекомендуется смешивать с другими красками и растворителями.
Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. Срок годности - 36 месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка и хранение краски при температуре не ниже -40°С. Выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания краску следует разморозить при комнатной температуре и перемешать до однородной массы.
Технические характеристики: расход в один слой 1 кг на 5-6 м2. Рекомендуется наносить на поверхность не менее двух слоев. Время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65% - 2 часа. 
Блеск: матовый.
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые и антисептические добавки.
Меры предосторожности: при работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты кожи, органов дыхания и зрения. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Сразу по окончанию покраски инструмент следует промыть водой. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Утилизация: пустые банки и высохшие остатки краски выносят в места сбора мусора. К сведению потребителя: для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии. Незначительное отличие оттенка цвета в разных партиях не является браком.
К сведению потребителей: Для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии. Незначительное отличие оттенка цвета в разных партиях не является браком.
Фасовки: 3кг, 7кг, 15кг
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