Клей ПВА строительный пластификатор

Способ применения: Перед применением клей необходимо тщательно размешать. Склеиваемые поверхности очистить от грязи и пыли, просушить. При необходимости обезжирить. Наносить тонким равномерным слоем кистью или валиком на одну из склеиваемых поверхностей, плотно прижать друг к другу, остатки клея удалить. Максимальный эффект склеивания достигается при сжатии поверхностей в течение суток при комнатной температуре. При склеивании бумаги выдержка грузом не требуется. После окончания работ инструмент тщательно промыть водой.

Область применения и свойства: Клей ПВА - строительный экологически чистый клей. Обладает высокой клеящей способностью. Используется в качестве добавки в строительные растворы и смеси, для приклеивания обоев, для склеивания изделий из бумаги, картона, различных тканей.

Состав: Клеевая дисперсия, связывающее сырье, загуститель, консервант, вода.

Расход: 0,25-0,45 кг на 1 м².

Условия хранения и транспортировки: Хранить при температуре от +5°С до +25°С в плотно закрытой заводской упаковке в защищённом от нагревания и прямых солнечных лучей месте. Срок годности - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении рекомендованных условий хранения и транспортировки. Допускается транспортировка при температуре до -20°С, выдерживает до 5 циклов замораживания/оттаивания. В случае замораживания клей следует разморозить при комнатной температуре.

Способ утилизации: После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Меры предосторожности: Клей не имеет неприятного запаха.  При попадании в глаза промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.

ТУ 20.52.10-012-19858470-2025