Акриловый лак для бань и саун MOKKE
· Пожаробезопасный
· Экологически безопасный
· Быстро сохнет
· Защищает от появления грибков и плесени
· Устойчив к высоким перепадам температуры
· Водостойкий
Акриловый лак на водной основе предназначен для обработки стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью, и высокими температурными перепадами.
Состав не обладает активными химическими компонентами и при нагреве не образует вредных для здоровья компонентов.
Защищает древесину от образования грибков и плесени. Образует прочное защитное грязе- и водоотталкивающий слой с повышенной эластичностью, с сохранением и подчеркиванием естественной структуры дерева.
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ
7 лет
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Готовый состав не требует разбавления. Перед нанесением осторожно перемешать лак не допуская образования пузырьков. Наносить лак равномерно, на предварительно подготовленную сухую, очищенную от грязи, синевы, смолы, жировых загрязнений поверхность древесины при помощи кисти, валика или распыления. Рекомендуется наносить в 2–3 слоя.
Средний расход лака при однослойном нанесении составляет 1 л. на 7–10 м² в зависимости от обрабатываемой поверхности.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Период высыхания лака на отлип составляет 1 час (при температуре воздуха +20°С и относительной влажности 65%). Второй слой допускается наносить не ранее чем через 3 часа. К эксплуатации поверхность готова через 72 часа.
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Средство является пожаровзрывобезопасным. При работе следует использовать перчатки и защитные очки. Избегать попадания на открытые участки тела и глаза. Беречь от детей!
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при t° не ниже 0°С. Допускается транспортировка при t° до –30°С. Выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. Срок годности - 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке, при соблюдении всех условий хранения и транспортировки.
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ
Оставшийся лак нельзя сливать в водоемы, канализацию и на землю. Упаковка с полностью высохшим составом должна быть утилизирована как бытовой мусор.
СОСТАВ
Акриловая дисперсия, вода, воск, биоцид, целевые добавки.
Без запаха.
Цвет: Белый, после высыхания – прозрачный.
Блеск: Матовый
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