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НАЗНАЧЕНИЕ: адгезионный грунт с мраморной крошкой предназначен для обработки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований (монолитный бетон, плиты перекрытий, бетонные блоки, цементные штукатурки, керамические и каменные облицовки, прочные лакокрасочные покрытия и т.д.) перед проведением штукатурных и облицовочных работ, а также перед укладкой керамической плитки (не в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой).
СВОЙСТВА: придает шероховатость гладким поверхностям, повышает сцепление штукатурки и клея для плитки с обработанным основанием. Содержит уникальный состав кварцевого наполнителя для создания надёжного сцепления. Экологически чистый, нетоксичный, пожаробезопасный и морозостойкий состав без запаха.
РАСХОД: от 200 до 500 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре +20 °C — 2-3 часа, полное высыхание — 24 часа.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: применять при температуре от +5 °С до +35 °С. Перед применением очистить поверхность от грязи и пыли, удалить отслоившиеся фрагменты, зашпаклевать имеющиеся трещины. Не подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить от загрязнений малярной лентой. Грунт тщательно перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции всего содержимого емкости. При необходимости разбавить водой, но не более чем на 5% по объему. Наносить за один проход кистью или коротковорсовым валиком. Дальнейшие работы проводить только после полного высыхания «Бетонконтакта». Загрунтованная поверхность должна быть устойчива к процарапыванию ребром металлической тёрки. Свежие остатки грунта удалить водой, засохшие — растворителем. Инструмент после использования промыть водой.
СОСТАВ: водная дисперсия акрилового сополимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель, консервант.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности 24 месяца со дня изготовления. Выдерживает до 5 циклов замораживания при температуре не ниже –40 °C общей продолжительностью не более 2 недель. В случае замораживания выдержать грунт в тёплом помещении до полного оттаивания и перемешать. При длительном хранении возможно расслаивание продукта, которое устраняется при перемешивании.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ: избегать попадания в глаза; при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пустую тару и остатки материала плотно упаковать и утилизировать как бытовые отходы.
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