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1.     ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования прокорродировавших поверхностей черных металлов с толщиной коррозийного слоя до 100 мкм. Грунтовка может служить в качестве самостоятельного покрытия. В этом случае внешний вид пленки - полуматовый (полуглянцевый).  
0.    СВОЙСТВА
Покрытие водостойкое, атмосферостойкое в промышленной атмосфере, содержащей агрессивные газы и пары, стойкое к кратковременному обливу кислотами и щелочами.


	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Цвет пленки
	коричневый

	Количество упаковок
	двухупаковочная

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	70-76 

	Условная вязкость по В3-246 с диаметром сопла 4 мм, при 200С,с
	
40-150

	Теоретический расход  на один слой гр./м2
	130-175

	Рекомендуемая толщина одного слоя мкм
	50-75

	Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более
При 1200  С
При  200    С
	
1
24

	Стойкость пленки к статическому воздействию при 20 °С, ч, не менее
5% раствора H2SO4 
Воды
	

30
48



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов –3, степень обезжиривания -1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 или St2).
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
Пневматическим или безвоздушным распылением, кистью. 
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Перед применением грунтовки ЭП-0199 необходимо убедиться, что все ее компоненты хорошо перемешаны и грунтовка однородна по всему объему тарного места. Хранившуюся при отрицательных температурах основу грунтовки предварительно сутки выдерживают в условиях от +10 до +25°С.
Отвердитель смешивают с основой,  в соотношении,  приведенном в паспорте качества, прилагаемом к каждой партии материала. 

Подготовленную грунтовку наносят на предварительно очищенную от рыхлой, пластовой ржавчины и обезжиренную поверхность металла в условиях относительной влажности до 80% и при температуре от +5 до +35°С. После полного высыхания первого слоя (через 24 часа при температуре +20°С) наносят последующие слои или слой защитной эмали на эпоксидной либо иной основе. 

После смешивания основы грунтовки с отвердителем,  при необходимости материал разбавляют до  20% от общей массы.  Для разбавления использовать растворители Р-4, Р-5, ксилол, толуол, сольвент.
В случае нанесения безвоздушным или пневматическим распылением  допускается  разбавление  более 20%.
При нанесении безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающего воздуха свыше 25˚ С  при разбавлении до рабочей вязкости  рекомендуется  добавить  2-5% высококипящего ароматического растворителя (сольвент, тяжелый сольвент).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Материал огнеопасен! Поэтому работы следует производить в условиях хорошего воздухообмена, вдали от открытых источников огня, используя индивидуальные средства защиты. Препятствовать попаданию грунтовки и ее компонентов в органы пищеварения, дыхания. При попадании ЛКМ на кожу смыть его тёплой водой с мылом.
 Хранить грунтовку ЭП-0199 следует в герметичной таре в помещении, исключая воздействие воды, пара и прямых солнечных лучей при температуре от -20 до +30°С.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Растворители Р-4,Р-5, ацетон, ксилол, толуол, сольвент.

